延安市新型墙体材料（砖和砌块）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 20 | 15 | 5 |
| 烧结普通砖 | 40 | 20 | 20 |
| 蒸压粉煤灰砖 | 40 | 20 | 20 |

2 检验依据

表2项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度和宽度 | GB/T 2542—2012 |
| 2 | 厚度 | GB/T 2542—2012 |
| 3 | 边直度 | GB/T 2542—2012 |
| 4 | 直角度 | GB/T 2542—2012 |
| 5 | 表面平整度 | GB/T 2542—2012 |
| 6 | 表面质量 | GB/T 2542—2012 |
| 7 | 背纹 | GB/T 2542—2012 |
| 8 | 吸水率 | GB/T 2542—2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11968—2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 5101—2017   烧结普通砖

JC/T 239—2014蒸压粉煤灰砖

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。