ICS  93.020

- CCS  P 22

JG

JG/T XXX—202X

中华人民共和国建筑工业行业标准

装配式地下连续墙预应力混凝土墙板

Prestressed concrete panel of assembled diaphragm wall

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

- 202X-XX-XX 发布                        202X-XX-XX 实施

- 中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

      - 目  次

1  范 围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  分类、规格和标记	2

5  材料	7

6  技术要求	8

7  试验方法	14

8  检验规则	15

9  标志、产品合格证	17

10  堆放、吊装和运输	17

附录A（规范性附录）预应力墙板有效预压应力值计算方法	19

附录B（规范性附录）预应力墙板抗弯性能试验方法	21

附录C（规范性附录）预应力墙板抗剪性能试验方法	23

附录D（资料性附录）预应力墙板上下节连接接头盒	25

附录E（资料性附录）焊接连接预应力墙板端板厚度计算方法	26

附录F（资料性附录）预应力墙板接头部件规格尺寸参数	27

附录G（资料性附录）预应力墙板配筋及力学性能表	31

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部地基基础标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：浙江省建筑设计研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

装配式地下连续墙预应力混凝土墙板

- 范围

本标准规定了装配式地下连续墙预应力混凝土墙板（以下简称预应力墙板）的分类与标记、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品合格证、堆放、吊装和运输等。

本标准适用于建筑工程和市政基础设施工程的装配式地下连续墙预应力混凝土墙板。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 8076  混凝土外加剂

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

GB 50164  混凝土质量控制标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50661  钢结构焊接规范

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 701  低碳钢热轧圆盘条

GB/T 1499.1  钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 5223.3  预应力混凝土用钢棒

GB/T 5224  预应力混凝土用钢绞线

GB/T 14684  建筑用砂

GB/T 14685  建筑用卵石、碎石

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18736  高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB/T 50010  混凝土结构设计标准

GB/T 50046  工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50081  普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GBJ 107  混凝土强度检验评定标准

GBJ 146  粉煤灰混凝土应用技术规范

JGJ 51  轻骨料混凝土技术规程

JGJ 52  普通混凝土用砂质量标准及检验方法

JGJ 53  普通混凝土用碎石、卵石质量标准及检验方法

JGJ 56  混凝土减水剂质量标准和试验方法

JGJ 63  混凝土用水标准

JGJ 85  预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

JC/T 540  混凝土制品用冷拔低碳钢丝

JC/T 950  预应力高强混凝土管桩用硅砂粉

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

装配式地下连续墙预应力混凝土墙板 prestressed concrete panel for assembled diaphragm wall

配置受力的预应力钢绞线或预应力钢棒，通过先张法建立预加应力，用于装配形成地下连续墙的预应力混凝土墙板，简称预应力墙板。

3.2

连接接头 joint

用于连接上下相邻两节预应力墙板的接头，包括螺栓连接接头和焊接连接接头等。

分类、规格和标记

分类和代号

根据空腔数量分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

根据混凝土强度等级分为预应力普通混凝土墙板（代号PC）和预应力高强混凝土墙板（代号PHC）。

根据预应力筋种类分为预应力钢绞线墙板（代号GJX）和预应力钢棒墙板（代号GB）。

根据墙板侧边类型分为两侧凹榫墙板（AAS）和凹凸榫墙板（ATS）。

预应力墙板截面形式示意图见图1~图6。

图 1 AAS-Ⅰ型墙板截面

图 2 AAS-Ⅱ型墙板截面

图 3 AAS-Ⅲ型墙板截面

图 4 ATS-Ⅰ型墙板截面

图 5 ATS-Ⅱ型墙板截面

、

图 6 ATS-Ⅲ型墙板截面

| B | —— | 宽度； |
| --- | --- | --- |
| H | —— | 厚度； |
| tf | —— | 翼缘厚度； |
| tfy | —— | 外伸翼缘加腋厚度； |
| bf | —— | 翼缘外伸长度； |
| tw | —— | 腹板厚度； |
| bc | —— | 空腔宽度； |
| ℎc | —— | 空腔高度； |
| Rc | —— | 空腔倒角半径（倒角为圆角）; |
| tc | —— | 空腔倒角边长（倒角为折角）。 |

规格

两侧凹榫预应力墙板宜用于泥浆护壁成槽工法植入施工的装配式地下连续墙，其规格尺寸宜符合表1的规定。

表 1 两侧凹榫预应力墙板的规格尺寸                    单位：mm

| 截面型式 | 截面高度 H | 截面宽度 B | 翼缘厚度tf | 腹板厚度tw | 翼缘外伸长度bf | 空腔宽度bc | 外伸翼缘加腋高度tfy | 空腔倒角半径Rc或边长tc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 600（560） | 1200 | 100~150 | 150~200 | 180~250 | 300~540 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 1500 | 150~180 | 180~220 | 200~350 | 360~740 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 1800 | 150~180 | 180~220 | 300~400 | 560~840 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 1200 | 120~150 | 150~200 | 180~250 | 300~540 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 1500 | 150~200 | 180~220 | 200~350 | 360~740 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 1800 | 150~200 | 180~220 | 300~400 | 560~840 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 1200 | 120~180 | 150~200 | 180~250 | 300~540 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 1500 | 150~200 | 180~220 | 200~350 | 360~740 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 1800 | 150~200 | 180~220 | 300~400 | 560~840 | 50~100 | 50~100 |
| Ⅱ | 600（560） | 1800 | 100~150 | 120~200 | 180~250 | 350~540 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 2100 | 120~180 | 120~200 | 220~300 | 450~650 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 2400 | 150~180 | 120~200 | 250~350 | 550~770 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 1800 | 120~150 | 150~200 | 180~350 | 350~495 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 2100 | 120~180 | 150~200 | 200~350 | 450~605 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 2400 | 150~180 | 150~200 | 200~350 | 550~725 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 1800 | 150~200 | 150~200 | 180~250 | 250~475 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 2100 | 150~200 | 150~200 | 200~300 | 400~625 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 2400 | 150~200 | 150~200 | 200~350 | 550~775 | 50~100 | 50~100 |
| Ⅲ | 600（560） | 2100 | 100~150 | 120~150 | 180~250 | 330~420 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 2400 | 120~180 | 120~150 | 220~300 | 400~490 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600（560） | 2700 | 120~180 | 120~150 | 250~300 | 500~570 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 2100 | 120~180 | 150~180 | 200~300 | 260~370 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 2400 | 120~180 | 150~180 | 220~300 | 360~450 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800（760） | 2700 | 120~180 | 150~180 | 250~300 | 460~530 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 2100 | 150~200 | 150~200 | 210~350 | 200~360 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 2400 | 150~200 | 150~200 | 210~350 | 300~460 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000（960） | 2700 | 150~200 | 150~200 | 210~350 | 400~560 | 50~100 | 50~100 |
| 注：括号内数字为采用泥浆护壁成槽工法植入施工的预应力墙板截面高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

凹凸榫预应力墙板宜用于深层搅拌水泥土连续墙工法植入施工的装配式地下连续墙，其规格尺寸宜符合表2的规定。

表 2 凹凸榫预应力墙板的规格尺寸                 单位：mm

| 截面型式 | 截面高度H | 截面宽度B | 翼缘厚度tf | 腹板厚度tw | 翼缘外伸长度bf | 空腔宽度bc | 外伸翼缘加腋高度tfy | 空腔倒角半径Rc或边长tc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 600 | 900 | 100~150 | 120~180 | 180~250 | 290~480 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 1200 | 120~180 | 150~200 | 250~300 | 500~650 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 1500 | 150~180 | 180~220 | 280~370 | 690~860 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 900 | 100~150 | 150~200 | 180~250 | 250~420 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 1200 | 120~180 | 150~200 | 200~300 | 500~700 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 1500 | 150~200 | 180~220 | 280~400 | 660~860 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 900 | 150~200 | 150~200 | 200~300 | 200~400 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 1200 | 150~200 | 150~200 | 200~350 | 450~700 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 1500 | 150~200 | 180~220 | 280~370 | 690~860 | 50~100 | 50~100 |
| Ⅱ | 600 | 1500 | 100~150 | 120~180 | 180~250 | 355~480 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 1800 | 120~180 | 120~180 | 200~300 | 480~620 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 2100 | 150~200 | 120~180 | 200~350 | 605~770 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 1500 | 120~180 | 120~180 | 180~250 | 355~480 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 1800 | 120~180 | 120~180 | 200~300 | 480~620 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 2100 | 150~200 | 150~200 | 200~350 | 605~770 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 1500 | 120~180 | 150~200 | 180~300 | 300~435 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 1800 | 120~180 | 150~200 | 200~300 | 450~575 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 2100 | 120~180 | 150~200 | 240~300 | 600~705 | 50~100 | 50~100 |
| Ⅲ | 600 | 1800 | 100~150 | 120~180 | 200~250 | 280~370 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 2100 | 100~150 | 120~180 | 200~250 | 380~470 | 50~100 | 50~100 |
|  | 600 | 2400 | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 450~530 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 1800 | 120~180 | 150~200 | 200~300 | 230~330 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 2100 | 120~180 | 150~200 | 200~300 | 330~430 | 50~100 | 50~100 |
|  | 800 | 2400 | 120~180 | 150~200 | 200~300 | 430~530 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 1800 | 150~200 | 150~200 | 200~370 | 210~330 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 2100 | 150~200 | 150~200 | 200~370 | 310~430 | 50~100 | 50~100 |
|  | 1000 | 2400 | 150~200 | 150~200 | 250~370 | 410~520 | 50~100 | 50~100 |

墙板长度宜为7~15 m，且不宜大于墙板厚度的30倍。

预应力墙板按有效预压应力分为A型、B型和C型，其有效预压应力值分别为：4 MPa、6 MPa、8 MPa，其计算值不应超过规定值的±5%，预应力墙板混凝土有效预压应力计算方法应符合附录A的规定。

标记

预应力墙板的标记由产品代号、墙板规格（厚度×宽度×长度）、截面型式、有效预压应力型号顺序组成。

标记示例

混凝土强度等级为C60，截面型式为Ⅰ型，厚度560 mm，宽度1500 mm，长度15 m，有效预压应力型号为A型，侧边类型为两侧凹榫，预应力筋类型为钢绞线的预应力墙板的标记为：

PC-Ⅰ-GJX-AAS-560-1500-15-A   JG/T XXXX-20XX

材料

水泥

宜采用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，并符合GB 175的规定。

骨料

细骨料宜采用洁净的天然硬质中粗砂或机制砂，细度模数宜为2.5～3.2。采用机制砂时，细度模数可为2.5～3.5，并应符合GB/T 14684的规定，且砂的含泥量不应大于1%，氯离子含量不应大于0.01%，硫化物及硫酸盐含量不应大于0.5%。

粗骨料宜采用碎石或破碎的卵石连续级配，针片状颗粒不应超过5%，最大粒径不应大于25mm，且不应超过钢筋净距的3/4，其质量应符合GB/T 14685的规定，且含泥量不应大于0.5%，硫化物及硫酸盐含量不应大于0.5%。

对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的预应力墙板，其所使用的骨料应符合国家现行有关标准的规定。

钢材

预应力墙板主筋应采用高强预应力钢绞线或预应力钢棒。预应力钢绞线应采用极限强度标准值不低于1860 MPa的七股钢绞线，其材质和性能应符合GB/T 5224的规定；预应力钢棒应采用抗拉强度不小于1420 MPa，35级延性低松弛的螺旋槽钢棒，其材质和性能应符合GB/T 5223.3的规定。

非预应力筋宜采用热轧光圆钢筋或热轧带肋钢筋，其质量应分别符合GB/T 1499.1、GB/T 1499.2的规定；箍筋也可采用低碳钢热轧圆盘条、冷拔低碳钢丝，其质量应分别符合GB/T 701、JG/T 540的规定。

端板宜采用Q235B或Q355B，其材质和性能应分别符合GB/T 700、GB/T 1591的规定。

钢筋和钢绞线应有产品合格证、出厂检验报告和进厂复检报告，并应严格按钢号、规格堆存，不得混淆，同时应防止锈蚀和污染。进厂复检应符合GB 50204的规定。

水

混凝土拌合用水的质量应符合JGJ 63的规定。

外加剂

外加剂的质量应符合GB 8076的规定，严禁使用含有氯盐或有害物的外加剂。

掺合料

掺合料宜采用硅砂粉、矿渣微粉、粉煤灰或硅灰等，硅砂粉应符合JC/T 950的规定，矿渣微粉不应低于GB/T 18046中S95级的规定，粉煤灰不应低于GB/T 1596中Ⅱ级F类的规定，硅灰应符合GB/T 18736的规定。

混凝土

制作预应力墙板的混凝土质量应符合GB 50164的规定，并按该标准的要求进行检验。

技术要求

钢筋骨架

预应力钢筋应均匀布置，并应根据计算确定数量。

预应力墙板分布筋和箍筋的数量应根据计算确定，其间距不宜大于250 mm；墙板两端不小于2000 mm范围内的箍筋应进行加密，加密区间距不宜大于100 mm。

纵向构造钢筋和的直径不应小于12 mm，间距不宜大于200 mm。

钢筋骨架成型后，各部分尺寸应符合如下要求：

1  预应力筋之间的净间距不宜小于75 mm。

2  预应力钢筋间距偏差应不超过±5 mm；

3  分布筋和箍筋的间距偏差应不超过±5 mm。

接头

上下节预应力墙板之间的连接接头宜采用螺栓连接，也可采用焊接连接。

当预应力墙板之间采用螺栓连接接头时，可通过转换螺杆伸入接头盒进行连接，接头盒型式及构造要求见附录D。转换螺杆与预应力筋之间应通过套筒进行连接，预应力墙板两端应设置端板，端板厚度不应小于12 mm，套筒与端板之间宜采用螺纹连接。螺栓连接接头见图7。

当预应力墙板之间采用焊接连接接头时，预应力墙板两端应设置端板，端板的厚度应通过计算确定，且不应小于20 mm。钢绞线与端板之间可通过夹片和套筒进行连接，预应力钢棒与端板可通过墩头进行连接。焊接连接接头见图8，端板厚度可按附录E进行计算。

预应力墙板接头的端面与墙板轴线的垂直度应满足尺寸允许偏差要求。

转换螺杆的承载力不应低于所连接预应力筋的承载力。

套筒尺寸和壁厚应通过计算确定，套筒端部应设置钢垫板和螺旋筋；钢垫板和螺旋筋的尺寸应满足JGJ 85的有关规定。

采用焊接连接时，端板的坡口尺寸及厚度应符合GB 50661的有关规定。

采用预应力钢棒时，应计入预应力钢棒镦头与端板连接处受力不均匀等不利因素的承载力折减系数，折减系数不应大于0.85。当连接接头承载力不满足要求时，可设置非预应力筋补强，非预应力筋的数量应通过计算确定，与端板之间宜采用穿孔塞焊连接，长度不应小于锚固长度。

抗剪栓钉的直径规格宜选用19 mm或22 mm，其长度不宜小于4倍栓钉直径，水平和竖向间距不宜小于6倍栓钉直径且不宜大于200 mm。栓钉中心至端板翼缘边缘距离不应小于50 mm。

各接头部件的规格尺寸可参考附录F选用。

（a）钢绞线螺栓接头连接示意

（b）预应力钢棒螺栓连接接头连接示意

（c）A1区域接头结构详图            （d）A2区域接头结构详图

（e）钢绞线螺栓连接接头构造                   （f）预应力钢棒螺栓连接接头构造

图 7 螺栓连接接头

1—钢绞线；2—预应力钢棒；3—上节预应力墙板；4—下节预应力墙板；5—端板；6—加劲板；7—栓钉；8—高强螺母；9—钢绞线螺栓连接接头；10—钢棒螺栓连接接头；11—钢绞线螺栓连接接头用转换螺杆；12—钢棒螺栓连接接头用转换螺杆；13—钢绞线螺栓连接接头用套筒；14—钢棒螺栓连接接头用套筒；15—锚具夹片；

16—垫板；17—墩头

（a）钢绞线焊接连接接头连接示意

（b）预应力钢棒焊接连接接头连接示意

（c）B1区域接头结构详图                 （d）B2区域接头结构详图

图 8 焊接连接接头

1—钢绞线；2—预应力钢棒；3—上节预应力墙板；4—下节预应力墙板；5—端板；6—栓钉；7—焊缝；

8—钢绞线焊接连接接头用套筒；9—锚具夹片；10—墩头

耐久性

对于腐蚀、冻融环境下或有特殊要求的预应力墙板，应对其原材料、混凝土配合比和生产工艺等进行控制，并应满足GB/T 50046的有关规定。

预应力墙板承载力

预应力墙板的承载力应满足设计、吊装、运输、堆放和施工要求。预应力墙板的有效预压应力计算方法见附录A，预应力墙板的抗裂弯矩、正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力根据GB/T 50010计算。典型尺寸规格的预应力墙板配筋及力学性能参数见附录G。

混凝土保护层

预应力筋混凝土保护层厚度不应小于40 mm，非预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于30 mm。

用于特殊要求环境下的预应力墙板，保护层厚度应符合相关标准或规程的要求。

外观质量

外观质量要求应符合表3的规定。

表 3 预应力墙板的外观质量

| 项号 | 项目 |  | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露筋 | 主筋 | 不应有 | 观察 |
|  |  | 副筋 | 不宜有 |  |
| 2 | 孔洞 | 任何部位 | 不应有 | 观察 |
| 3 | 蜂窝 | 支座预应力筋锚固部位跨中板顶 | 不应有 | 观察 |
|  |  | 其余部位 | 不宜有 | 观察 |
| 4 | 裂缝 | 板底裂缝 板面纵向裂缝 肋部裂缝 | 不应有 | 观察和用尺、刻度放大镜量测 |
|  |  | 支座预应力筋挤压裂缝 | 不宜有 |  |
|  |  | 板面横向裂缝 板面不规则裂缝 | 裂缝宽度不应大于0.10 mm | 用20倍度数放大镜测量，精确至0.01 mm |
| 5 | 板端部缺陷 | 混凝土疏松、夹渣或外伸主筋松动 | 不应有 | 观察、摇动外伸主筋 |
|  |  | 端板与墙板结合面漏浆 | 漏浆深度不大于5 mm | 用深度游标卡尺测量 |
| 6 | 外表缺陷 | 板底表面 | 不应有 | 观察 |
|  |  | 板顶、板侧表面 | 不宜有 |  |
| 7 | 外形缺陷 |  | 不宜有 | 观察 |
| 8 | 外表沾污 |  | 不应有 | 观察 |
| 注：1.露筋指板内钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷； 2.孔洞指混凝土中深度和长度均超过保护层厚度的孔穴； 3.蜂窝指板混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露的缺陷； 4.裂缝指伸入混凝土内的缝隙； 5.板端部缺陷指板端处混凝土疏松、夹渣或受力筋松动、端板与墙板结合面漏浆等缺陷； 6.外表缺陷指板表面麻面、掉皮、起砂和抹等缺陷； 7.外形缺陷指板端头不直、倾斜、缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边、凸肋和疤瘤等缺陷； 8.外表沾污指构件表面有油污或其他粘杂物。 |  |  |  |  |

对表3中不影响结构性能及安装使用性能的外观质量缺陷，可采用提高一个强度等级的细石混凝土或水泥砂浆进行修补。

尺寸允许偏差

预应力墙板各部位的尺寸允许偏差应符合表4的规定。

表 4 预应力墙板的尺寸允许偏差

| 项号 | 项目 | 允许偏差/mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙板长度 | +10，-5 | 用卷尺量测平行于板长度方向的任何部位 |
| 2 | 墙板宽度 | ±5 | 用卡尺或钢直尺量测垂直于板长度方向的任何部位 |
| 3 | 墙板厚度 | ±5 | 用卡尺或钢直尺量测与长边竖向垂直的任何部位 |
| 4 | 翼缘厚度 | ±2 | 用卡尺或钢直尺量测与长边竖向垂直的任何部位 |
| 5 | 翼缘外伸长度 | ±2 | 用卡尺或钢直尺量测垂直于板长度方向的任何部位 |
| 6 | 腹板厚度 | ±2 | 用卡尺或钢直尺量测垂直于板长度方向的任何部位 |
| 7 | 腹板宽度 | ±2 | 用卡尺或钢直尺量测与长边竖向垂直的任何部位 |
| 8 | 端部倾斜 | ≤0.5%H | 将直角靠尺的一边紧靠墙身，另一边与端板紧靠，测其最大间隙处 |
| 9 | 侧向弯曲 | L/750且≤20 | 拉线用尺量测，侧向弯曲最大处 |
| 10 | 表面平整 | 5 | 用2 m靠尺和塞尺，量测靠尺与板面两点间的最大缝隙 |
| 11 | 主筋保护层厚度 | +5，-3 | 用尺或用钢筋保护层厚度测定仪量测 |
| 12 | 预应力筋与墙板内空腔净间距 | +5，0 | 用尺量测板端面 |
| 13 | 预应力筋在板宽方向的中心位置与规定位置偏差 | <10 | 用尺量测板端面 |
| 14 | 板端预应力筋外伸长度 | +10，-5 | 用卡尺或钢直尺在板端面量测 |
| 15 | 板端预应力筋内缩值 | 5 | 用卡尺或钢直尺在板端面量测 |
| 16 | 端板端面平面度 | ≤1 | 用钢直尺立起横放在端板面上缓慢旋转，用塞尺测量最大间隙 |
| 17 | 翘曲 | L/750 | 用调平尺在板两端量测 |
|  | 板自重 | +7%，-5% | 用衡器称量 |
| 注：测量应精确至1 mm。 |  |  |  |

混凝土抗压强度

放张预应力钢筋时，预应力墙板用混凝土抗压强度不应低于50 MPa。

预应力筋张拉

预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力总值与检验规定值的偏差不应超过±5%。

浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋应予以更换。

试验方法

混凝土抗压强度

混凝土试件的留置应符合下列规定：

1  当混凝土配合比调整或原材料发生变更时，应制作3组试件。

2  每拌制100盘或一个工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，应制作3组试件。其中：一组试件检验预应力钢筋放张时混凝土抗压强度，一组试件检验28d的混凝土抗压强度（采用蒸压养护工艺时，检验出釜后1d的混凝土抗压强度），另一组检验预应力墙板出厂时的混凝土抗压强度或备用。

混凝土抗压强度试验应符合下列规定：

1  混凝土拌合物应在搅拌站或喂料工序中随机抽取，制作标准尺寸试件，并与预应力墙板同条件养护。

2  检验强度等级的试件，拆模后放入标准养护室养护至28d，采用压蒸养护工艺时，出釜后冷却至常温。

3  检验出厂强度的试件,拆模后与预应力墙板同条件养护。

4  混凝土抗压强度试验方法按GB/T 50081的规定执行。

抗弯性能

预应力墙板抗弯试验应符合附录B的规定，当加载至抗裂弯矩时，预应力墙板不应出现受力裂缝。

当预应力墙板抗弯试验出现下列情况之一时，应判定其达到极限弯矩：

1  受拉区混凝土受力裂缝宽度达到1.5mm；

2  受拉钢筋被拉断；

3  受压区混凝土破坏。

抗剪性能

预应力墙板抗剪试验应符合附录C的规定，当加载至抗裂剪力时，墙身不得出现裂缝。

检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

包括外观质量、尺寸允许偏差、混凝土抗压强度和抗裂性能等。

批量和抽样

- 8.2.2.1  外观质量和尺寸允许偏差

以同品种、同规格、同型号的预应力墙板连续生产5000 m为一批，但在3个月内生产总数不足5000 m时仍作为一批，随机抽取10块进行检验。

8.2.2.2  混凝土抗压强度

批量和抽样按GB/T 50107的有关规定执行。

8.2.2.3  抗裂性能

在外观质量和尺寸允许偏差检验合格的产品中随机抽取2块进行抗裂性能的检验。

判定规则

- 8.2.3.1  外观质量

- 若抽取的10块预应力墙板全部符合6.6的规定，则判外观质量为合格；若有3块及以上不符合6.6的规定，则判外观质量为不合格；若有2块及以下不符合6.6的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合6.6的规定，判外观质量为合格，若仍有1块不合格，则判外观质量为不合格。

- 8.2.3.2  尺寸允许偏差

- 若抽取的10块预应力墙板全部符合6.7的规定，则判尺寸允许偏差为合格；若有3块及以上不符合6.7的规定，则判尺寸允许偏差为不合格；若有2块及以下不符合6.7的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合6.7的规定，判尺寸允许偏差为合格，若仍有1块不合格，则判尺寸允许偏差为不合格。

- 8.2.3.3  混凝土抗压强度
检查混凝土抗压强度检验的原始记录，评定按GB/T 50107的有关规定执行。

- 8.2.3.4  抗裂性能

- 若抽取的2块预应力墙板全部符合7.2.1的规定，则判抗裂性能为合格；若2块都不符合7.2.1的规定，则判抗裂性能为不合格；若有1块不符合7.2.1的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合7.2.1的规定，则判抗裂性能为合格，复检结果若仍有1块不合格，则判抗裂性能为不合格。

- 8.2.3.5  总判定

- 在混凝土抗压强度、抗裂性能合格的基础上，外观质量和尺寸允许偏差全部合格，则判该批产品为合格，否则为不合格。

型式检验

检验条件

有下列情况之一时均应进行型式检验：

1  对新产品的鉴定性检验；

2  首次投入生产的试制定型鉴定；

3  产品停产一年以上再恢复生产时；

4  当结构、材料、工艺有较大变更，可能影响产品性能时；

5  出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

6  正常生产的周期性检验，每半年进行一次；

7  上级质量监督检查机构提出检验要求时。

检验项目

包括保护层厚度、外观质量、尺寸允许偏差、混凝土抗压强度、抗弯性能等项目，必要时由双方协商，还可增加试验项目。当工程有要求时，还应对接头进行抗弯试验。

抽样

在同品种、同规格、同型号的出厂检验合格产品中随机抽取10块进行外观质量和尺寸允许偏差检验，10块中随机抽取2块进行抗弯性能检验。抗弯试验完成后，在2块中抽取1块，于预应力墙板中部同一断面的3处不同部位测量保护层厚度。

判定规则

- 8.3.4.1  保护层厚度

- 若所抽1块中的3个数值全部符合6.5的规定，则判保护层厚度为合格。若有1个数值不符合6.5的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验结果若仍有1块不符合6.5的规定，则判保护层厚度不合格，且不得复检。

- 8.3.4.2  外观质量

- 若抽取的10块预应力墙板全部符合6.6的规定，则判外观质量为合格；若有3块及以上不符合6.6的规定，则判外观质量为不合格；若有2块及以下不符合6.6的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合6.6的规定，判外观质量为合格，若仍有1块不合格，则判外观质量为不合格。

- 8.3.4.3  尺寸允许偏差

- 若抽取的10块预应力墙板全部符合6.7的规定，则判尺寸允许偏差为合格；若有3块及以上不符合6.7的规定，则判尺寸允许偏差为不合格；若有2块及以下不符合6.7的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合6.7的规定，判尺寸允许偏差为合格，若仍有1块不合格，则判尺寸允许偏差为不合格。

- 8.3.4.4  混凝土抗压强度
检查同批次预应力墙板混凝土抗压强度检验的原始记录。

- 8.2.3.4  抗弯性能

- 若抽取的2块预应力墙板全部符合7.2.1和7.2.2的规定，则判抗弯性能合格；若2块都不符合7.2.1和7.2.2的规定，则判抗弯性能为不合格，且不得复检；若有1块不符合7.2.1和7.2.2的规定，应从同批产品中抽取加倍数量进行复验，复验产品全部符合7.2.1和7.2.2的规定，则判抗弯性能为合格，复检结果若仍有1块不合格，则判抗弯性能为不合格。

- 8.2.3.5  总判定

- 在保护层厚度、混凝土抗压强度、抗弯性能合格的基础上，外观质量和尺寸允许偏差全部合格，则判该批产品为合格，否则为不合格。

标志、产品合格证

标志

标志应位于距端头1000 mm~1500 mm处的预应力墙板外表面。

标志内容包括制造厂的厂名或产品注册商标、预应力墙板标记、制造日期或预应力墙板编号、合格标识。

产品合格证

预应力墙板出厂时应签发产品合格证，合格证应包括下列内容：

1  合格证编号；

2  采用本标准编号；

3  型号、规格和数量；

4  混凝土、预应力筋力学性能的检验结果；

5  外观质量和尺寸偏差的检验评定结果；

6  结构性能检验评定结果；

7  制造厂厂名、制造日期、出厂日期；

8  检验员签名或盖章（可用检验员代号表示）。

堆放、吊装和运输

堆放

预应力墙板应按型号、品种和生产日期分别堆放。

预应力墙板堆放时的支垫位置应符合设计要求，应在预应力墙板两端设置垫木，最下层宜按两支点放置在垫木上（如图9所示），垫木应均匀放置且在同一水平面上，并采取防滑、防滚措施。若堆放场地地基经过特殊处理，也可采用着地平放。

预制墙板堆放不宜超过3层，超过3层需对地基承载力进行验算，以满足堆放要求。

图 9 两支点法堆放位置

说明：

L ——预应力墙板长度。

吊装

长度小于或等于15m的单节墙板的吊装宜采用两支点吊或两头钩吊法，长度大于15m的拼接桩的吊装宜采用多点吊。吊钩与墙板的水平夹角宜不小于45°。装卸应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落。

预应力墙板吊装宜采用带桁架的吊具。

应设专人指挥，操作人员应位于安全区域。

运输

预应力墙板在运输过程中的支承要求应符合10.1.2规定，且应捆绑牢固。层与层之间的垫木与板端的距离应相等，不应造成错位。

（规范性附录）
预应力墙板有效预压应力值计算方法

A.1  预应力损失和混凝土有效预压应力计算

预应力墙板的预应力损失值考虑张拉端锚具变形和预应力筋内缩、预应力筋的应力松弛、混凝土的收缩和徐变。当计算求得的预应力总损失值少于100 MPa时，取100 MPa。

张拉控制应力取：

σcon=kfpk	（A.1）

式中：

k ——张拉应力控制参数，对高强钢绞线可取0.75，对预应力钢棒可取0.7。

fpk ——预应力筋极限强度标准值。

A.2  张拉端锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失σl1

σl1=alEs	（A.2）

式中：

a ——张拉端锚具变形和钢筋内缩值；

l ——张拉端与锚固端之间的距离（mm），取预应力墙板的公称长度；

Es ——预应力钢筋弹性模量（N/mm2）。

A.3  低松弛预应力筋应力松弛引起的预应力损失σl4

当σcon≤0.7fpk时

σl4=0.125σconfpk−0.5σcon	（A.3）

当0.7fpk<σcon≤0.8fpk时

σl4=0.2σconfpk−0.575σcon	（A.4）

A.4  混凝土收缩和徐变引起的预应力损失σl5

σl5=60+340σpcfcu'1+15ρ	(A.5)

式中：

σpc ——受拉区预应力钢筋合力点处的混凝土法向压应力，单位为MPa；

σpc=Np0A0=σcon−σl1−σl4ApA0	(A.6)

fcu' ——施加预应力时混凝土立方体抗压强度，不应低于50 MPa；

ρ ——受拉区预应力钢筋的配筋率，对于对称配置的预应力钢筋，配筋率按钢筋总截面面积的一半计算；

Ap ——预应力钢筋截面面积（mm2）；

A0 ——换算截面面积（mm2），A0=Ac+αE'−1Ap，其中Ac为墙板截面混凝土面积；αE'为钢筋的弹性模量与放张时混凝土的弹性模量之比。

A.5  预应力钢筋的有效预应力σpe

σpe=σcon−σl1−σl4−σl5−αE'σpc	（A.7）

A.6  预应力墙板混凝土有效预压应力σpc

σpc=σcon−σl1−σl4−σl5ApA0	（A.8）

（规范性附录）
预应力墙板抗弯性能试验方法

B.1  试验装置

预应力墙板的抗弯试验采用简支梁对称加载装置，如图B.1所示，其中，P的方向可垂直于地面，也可平行于地面（预应力墙板的轴线均与地面平行）。

图B.1 预应力墙板的抗弯试验示意图

B.2  加载程序

第一步：按抗裂弯矩的20%的级差由零加载至抗裂弯矩的80%，每级荷载的持续时间3min；然后按抗裂弯矩的10%的级差继续加载至抗裂弯矩的100%。每级荷载的持续时间3min，观察是否有裂缝出现，并测定和记录裂缝宽度。

第二步：如果在抗裂弯矩的100%时未出现裂缝，则按抗裂弯矩的5%的级差继续加载至裂缝出现。每级荷载的持续时间3min，测定和记录裂缝宽度。

第三步：按极限弯矩的5%的级差继续加载至出现7.2.2所列极限状态的检验标志之一为止。每级荷载的持续时间3min，观测并记录各项读数。

B.3  弯矩计算公式

实测弯矩按式（B.1）~式（B.3）计算：

垂直向下加载时：				M=P(3L/5−1)/4+WL/40					（B.1）

垂直向上加载时：				M=P(3L/5−1)/4−WL/40					（B.2）

水平加载时：						M=P(3L/5−1)/4						（B.3）

式中：

M ——抗弯弯矩（kN·m）；

W ——预应力墙板重量（kN）；

L ——预应力墙板长度（m）；

P ——荷载（kN）（垂直加载时，应考虑加载设备的重量）；

B.4  试验方法

预应力墙板接头处抗弯试验方法与B.1相同，应使接头位于最大弯矩处。

B.5  抗裂荷载和极限荷载的确定

B.5.1  当在加载过程中第一次出现裂缝时，应取前一级荷载值作为抗裂荷载实测值；当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时，应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为抗裂荷载实测值；当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时，应取本级荷载值作为抗裂荷载实测值。

B.5.2  当在规定的荷载持续时间结束后出现7.3.3所列的情况之一时，应取此时的荷载值作为极限荷载实测值；当加载过程中出现上述情况之一时，应取前一级荷载值作为极限荷载实测值；当在规定的荷载持续时间内出现上述情况之一时，应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为极限荷载实测值。

（规范性附录）
预应力墙板抗剪性能试验方法

C.1  试验装置

预应力墙板的抗剪试验采用图C.1所示对称加载装置，其中，Pc的方向可垂直于地面，也可平行于地面（预应力墙板的轴线均与地面平行）。剪跨b取1.0H，试件悬出长度l1取（1.25~2.0）H。

图C.1 预应力墙板的抗剪试验示意图

C.2  加载程序

第一步：按抗裂剪力的20%的级差由零加载至抗裂剪力的80%，每级荷载的持续时间3min；然后按抗裂剪力的10%的级差继续加载至抗裂剪力的100%。每级荷载的持续时间3min，观察是否有裂缝出现，并测定和记录裂缝宽度。

第二步：如果在抗裂剪力的100%时未出现裂缝，则按抗裂剪力的5%的级差继续加载至裂缝出现。每级荷载的持续时间3min，测定和记录裂缝宽度。

C.3  抗裂剪力计算公式

实测抗裂剪力按式（C.1）计算：

Q=Pc2	（C.1）

式中：

Q ——抗裂剪力（kN）；

Pc——剪跨内产生斜拉裂纹时的荷载（kN）。

C.4  抗裂荷载的确定

当在加载过程中第一次出现裂缝时，应取前一级荷载值作为抗裂荷载实测值；当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时，应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为抗裂荷载实测值；当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时，应取本级荷载值作为抗裂荷载实测值。

（资料性附录）
预应力墙板上下节连接接头盒

D.1  预应力墙板上下节连接接头盒应由端板、加劲板与背板组成，如图D.1所示。

D.2  接头盒端板厚度不应小于20 mm；加劲板厚度不应小于10 mm，加劲板的高度不宜大于300 mm，高厚比不宜大于20，间距宜取100 mm~200 mm，加劲板数量不宜少于预应力墙板的纵向预应力筋数量。

D.3  接头盒应满足承载力和刚度的要求，承载力与变形的计算应符合GB 50017的有关规定。

图D.1  预应力墙板接头盒

1—端板；2—加劲板；3—背板

（资料性附录）
焊接连接预应力墙板端板厚度计算方法

焊接连接预应力墙板端部结构见图E.1，端板受到的弯矩M为：

M=fpyApe	（E.1）

式中：

fpy ——预应力筋抗拉强度设计值（MPa）；

Ap1 ——单根预应力筋截面积（mm2）；

e ——最外侧预应力筋与焊缝内侧边缘的距离（mm）。

钢板影响宽度取相邻预应力筋的间距，则截面弹性抵抗矩W为：

W=dt26	（E.2）

式中：

d ——预应力筋间距（mm）；

t ——端板厚度（mm）。

端板的厚度应满足下式：

t≥6fpyApefd	（E.3）

式中：

f ——端板的抗拉强度设计值（mm）。

图E.1 焊接连接预应力墙板端部尺寸示意图

（资料性附录）
预应力墙板接头部件规格尺寸参数

F.1转接螺杆

钢绞线螺栓接头与钢棒螺栓接头中采用的转接螺杆尺寸参数见图F.1。

（a）钢绞线螺栓接头用转接螺杆（b）钢棒螺栓接头用转接螺杆

图F.1转接螺杆尺寸参数

表F.1.1钢绞线螺栓接头用转接螺杆参数表

| 钢绞线公称直径（mm） | 钢绞线转接螺杆上段 公称直径Dl1(mm) | 钢绞线转接螺杆下段 公称直径Dl2(mm) | 钢绞线转接螺杆下段 开孔内径Dl3(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 22 | 27 | 14 |
| 15.2 | 25 | 32 | 16 |
| 17.8 | 30 | 36 | 19 |
| 21.6 | 36 | 44 | 23 |

表F.1.2钢棒螺栓接头用转接螺杆参数表

| 钢棒公称直径（mm） | 转接螺杆公称直径Dl4(mm) |
| --- | --- |
| 10.7 | 20 |
| 12.6 | 24 |
| 14.0 | 26 |

F.2套筒

（a）钢绞线螺栓接头用套筒

（b）钢棒螺栓接头用套筒

（c）钢绞线焊接接头用套筒

图F.2套筒尺寸参数

表F.2.1钢绞线螺栓接头用套筒参数表

| 钢绞线公称直径（mm） | Dt1(mm) | Lt1(mm) |
| --- | --- | --- |
| 12.7 | 44 | 65 |
| 15.2 | 50 | 72 |
| 17.8 | 54 | 78 |
| 21.6 | 64 | 88.5 |

表F.2.2钢棒螺栓接头用套筒参数表

| 钢棒公称直径（mm） | Dt2(mm) | Dt3(mm) | Dt4(mm) | Lt2(mm) | Lt3(mm) | Lt4(mm) | Lt5(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7 | 36 | 20 | 12 | 50 | 10.5 | 9.5 | 6 |
| 12.6 | 40 | 23 | 14 | 53 | 12 | 11 | 7 |
| 14.0 | 44 | 26 | 15.5 | 58 | 15 | 13 | 8 |

表F.2.3钢绞线焊接接头用套筒参数表

| 钢绞线公称直径（mm） | Dt4(mm) | Lt6(mm) | Lt7(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 44 | 41 | 8 |
| 15.2 | 50 | 53 | 11 |
| 17.8 | 54 | 60 | 12 |
| 21.6 | 64 | 73 | 14.5 |

F.3锚具夹片

（a）钢绞线螺栓或钢绞线焊接接头用锚具夹片（b）锚具夹片三维视图

图F.3锚具夹片尺寸参数

表F.3.1锚具夹片参数表

| 钢绞线公称直径（mm） | Dj1(mm) | Dj2(mm) | Dj3(mm) | Lj1(mm) | Lj2(mm) | Lj3(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | 15.2 | 23.8 | 12.2 | 35.0 | 15.0 | 20.0 |
| 15.2 | 17.7 | 28.0 | 14.7 | 42.0 | 18.0 | 24.0 |
| 17.8 | 20.5 | 32.4 | 17.3 | 48.0 | 21.0 | 27.0 |
| 21.6 | 24.6 | 39.0 | 21.1 | 58.5 | 25.5 | 33.0 |

（资料性附录）
预应力墙板配筋及力学性能表

G.1  预应力墙板的配筋示意见图G.1。不同规格预应力墙板的配筋及力学性能参数见表G.1~表G.8。表中主要选用公称直径为15.2 mm，极限强度标准值为1860 MPa的钢绞线，以及公称直径为12.6 mm，抗拉强度为1420 MPa的螺旋槽钢棒。当预应力筋尺寸与表中不同时，可根据预应力筋总面积进行换算；当预应力筋强度与表中不同时，应根据GB/T 50010的有关规定重新计算预应力墙板的力学性能。

G.2  本附录中预应力墙板的计算长度均取为15 m。当计算长度小于15 m时，仍可按本附录表G.1~G.8取值。

（a）两侧凹榫墙板

（b）凹凸榫墙板

图G.1 预应力墙板配筋示意图

表G.1 PC-GJX-AAS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 560 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 6As15.2 | C12@200(2) | 375 | 457 | 675 |
|  |  |  |  |  |  | B | 9As15.2 | C12@200(2) | 468 | 656 | 719 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As15.2 | C12@200(2) | 558 | 836 | 763 |
|  | 560 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(2) | 368 | 429 | 552 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(2) | 471 | 644 | 599 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As15.2 | C12@200(2) | 571 | 837 | 646 |
|  | 560 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 9As15.2 | C12@200(2) | 376 | 457 | 479 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(2) | 478 | 677 | 529 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As15.2 | C12@200(2) | 577 | 874 | 578 |
|  | 760 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(2) | 619 | 741 | 920 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(2) | 800 | 1117 | 980 |
|  |  |  |  |  |  | C | 11As17.8 | C12@200(2) | 974 | 1458 | 1037 |
|  | 760 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 600 | 682 | 748 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 754 | 989 | 795 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(2) | 915 | 1299 | 846 |
|  | 760 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 10As15.2 | C12@200(2) | 625 | 709 | 643 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(2) | 815 | 1087 | 702 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(2) | 991 | 1421 | 759 |
|  | 960 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 897 | 1085 | 1166 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 1132 | 1574 | 1225 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(2) | 1378 | 2070 | 1288 |
|  | 960 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(2) | 861 | 983 | 945 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(2) | 1109 | 1479 | 1004 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(2) | 1352 | 1950 | 1063 |
|  | 960 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 11As15.2 | C12@200(2) | 901 | 1000 | 807 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(2) | 1155 | 1495 | 866 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(2) | 1407 | 1970 | 926 |
| Ⅱ | 560 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 8s15.2 | C12@200(1) | 360 | 411 | 432 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13As15.2 | C12@200(1) | 470 | 635 | 482 |
|  |  |  |  |  |  | C | 13As17.8 | C12@200(1) | 569 | 826 | 527 |
|  | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 357 | 397 | 379 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 454 | 592 | 421 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 548 | 773 | 464 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 372 | 422 | 346 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 458 | 592 | 383 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 554 | 773 | 426 |
|  | 760 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 583 | 642 | 581 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 745 | 965 | 631 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 904 | 1268 | 680 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 603 | 671 | 515 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 746 | 947 | 557 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 907 | 1246 | 606 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 593 | 642 | 458 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 748 | 934 | 503 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 909 | 1229 | 550 |
|  | 960 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 872 | 1000 | 740 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 1082 | 1415 | 790 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 1318 | 1869 | 846 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 850 | 939 | 643 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 1074 | 1369 | 694 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1309 | 1810 | 748 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 833 | 892 | 570 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19As15.2 | C12@200(1) | 1036 | 1273 | 614 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As17.8 | C12@200(1) | 1260 | 1687 | 665 |
| Ⅲ | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 370 | 438 | 488 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 462 | 629 | 531 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 559 | 818 | 576 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 366 | 422 | 435 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 465 | 625 | 479 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 563 | 812 | 524 |
|  | 560 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 363 | 411 | 393 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 453 | 592 | 432 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 548 | 773 | 475 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 590 | 671 | 656 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 753 | 1000 | 707 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 914 | 1313 | 758 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 582 | 642 | 581 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19As15.2 | C12@200(1) | 753 | 980 | 633 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As17.8 | C12@200(1) | 914 | 1288 | 683 |
|  | 760 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 598 | 664 | 530 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 753 | 965 | 576 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 915 | 1269 | 625 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 867 | 1012 | 832 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20As15.2 | C12@200(1) | 1111 | 1507 | 891 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20As17.8 | C12@200(1) | 1355 | 1985 | 952 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 848 | 957 | 735 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1070 | 1395 | 787 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1302 | 1843 | 843 |
|  | 960 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 15As15.2 | C12@200(1) | 833 | 914 | 660 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23As15.2 | C12@200(1) | 1065 | 1361 | 713 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23As17.8 | C12@200(1) | 1297 | 1800 | 767 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； 2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.2 PHC-GJX-AAS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 560 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 6As15.2 | C12@200(2) | 392 | 466 | 696 |
|  |  |  |  |  |  | B | 9As15.2 | C12@200(2) | 488 | 674 | 740 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As15.2 | C12@200(2) | 580 | 867 | 785 |
|  | 560 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(2) | 385 | 437 | 569 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(2) | 491 | 661 | 616 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As15.2 | C12@200(2) | 593 | 867 | 663 |
|  | 560 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 9As15.2 | C12@200(2) | 394 | 466 | 494 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(2) | 498 | 696 | 543 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As15.2 | C12@200(2) | 600 | 908 | 592 |
|  | 760 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(2) | 647 | 753 | 950 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(2) | 833 | 1143 | 1009 |
|  |  |  |  |  |  | C | 11As17.8 | C12@200(2) | 1011 | 1506 | 1067 |
|  | 760 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 628 | 691 | 772 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 785 | 1010 | 819 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(2) | 950 | 1336 | 870 |
|  | 760 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 10As15.2 | C12@200(2) | 654 | 719 | 663 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(2) | 848 | 1112 | 722 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(2) | 1029 | 1466 | 779 |
|  | 960 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 937 | 1099 | 1204 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 1177 | 1606 | 1263 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(2) | 1430 | 2127 | 1326 |
|  | 960 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(2) | 899 | 994 | 975 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(2) | 1153 | 1507 | 1034 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(2) | 1403 | 2000 | 1093 |
|  | 960 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 11As15.2 | C12@200(2) | 942 | 1012 | 832 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(2) | 1201 | 1524 | 892 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(2) | 1460 | 2021 | 952 |
| Ⅱ | 560 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 8s15.2 | C12@200(1) | 377 | 417 | 448 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13As15.2 | C12@200(1) | 489 | 652 | 498 |
|  |  |  |  |  |  | C | 13As17.8 | C12@200(1) | 592 | 855 | 543 |
|  | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 374 | 403 | 393 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 473 | 606 | 435 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 570 | 798 | 477 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 389 | 429 | 358 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 477 | 606 | 395 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 576 | 798 | 438 |
|  | 760 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 610 | 650 | 604 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 776 | 984 | 653 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 939 | 1303 | 702 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 630 | 680 | 534 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 777 | 965 | 577 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 941 | 1279 | 625 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 620 | 650 | 475 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 778 | 951 | 519 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 944 | 1262 | 567 |
|  | 960 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 910 | 1012 | 769 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 1125 | 1440 | 818 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 1368 | 1914 | 875 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 888 | 949 | 668 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 1117 | 1392 | 718 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1359 | 1852 | 773 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 870 | 902 | 591 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19As15.2 | C12@200(1) | 1077 | 1293 | 636 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As17.8 | C12@200(1) | 1308 | 1723 | 686 |
| Ⅲ | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 387 | 445 | 507 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 482 | 645 | 549 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 581 | 847 | 594 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 383 | 429 | 451 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 485 | 641 | 495 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 586 | 841 | 540 |
|  | 560 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 380 | 417 | 407 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 472 | 606 | 447 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 569 | 798 | 489 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 617 | 680 | 681 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 784 | 1021 | 732 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 949 | 1350 | 783 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 609 | 650 | 604 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19As15.2 | C12@200(1) | 783 | 1000 | 655 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As17.8 | C12@200(1) | 950 | 1324 | 706 |
|  | 760 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 625 | 673 | 550 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 783 | 984 | 596 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 950 | 1303 | 645 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 906 | 1025 | 865 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20As15.2 | C12@200(1) | 1155 | 1535 | 924 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20As17.8 | C12@200(1) | 1406 | 2037 | 984 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 886 | 968 | 764 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1112 | 1419 | 816 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1351 | 1887 | 871 |
|  | 960 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 15As15.2 | C12@200(1) | 871 | 924 | 686 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23As15.2 | C12@200(1) | 1107 | 1384 | 738 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23As17.8 | C12@200(1) | 1346 | 1842 | 793 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。

表G.3 PC-GJX-ATS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 600 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 5As15.2 | C12@200(2) | 406 | 544 | 854 |
|  |  |  |  |  |  | B | 8As15.2 | C12@200(2) | 527 | 824 | 914 |
|  | 600 | 1200 | 120 | 150 | 250 | A | 6As15.2 | C12@200(2) | 396 | 494 | 656 |
|  |  |  |  |  |  | B | 9As15.2 | C12@200(2) | 495 | 712 | 700 |
|  | 600 | 1500 | 150 | 200 | 300 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 414 | 525 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 518 | 753 | 648 |
|  | 800 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 9As12.7 | C12@200(2) | 666 | 935 | 1159 |
|  |  |  |  |  |  | B | 10As15.2 | C12@200(2) | 862 | 1401 | 1229 |
|  | 800 | 1200 | 120 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 652 | 888 | 981 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 820 | 1279 | 1040 |
|  | 800 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 15As12.7 | C12@200(2) | 711 | 935 | 817 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(2) | 900 | 1353 | 880 |
|  | 1000 | 900 | 150 | 150 | 250 | A | 12As12.7 | C12@200(2) | 1060 | 1558 | 1477 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 1297 | 2127 | 1545 |
|  | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 300 | A | 10As15.2 | C12@200(2) | 1009 | 1395 | 1129 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(2) | 1278 | 2011 | 1203 |
|  | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 18As12.7 | C12@200(2) | 1049 | 1415 | 1026 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(2) | 1283 | 1940 | 1088 |
| Ⅱ | 600 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(1) | 386 | 464 | 493 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(1) | 496 | 698 | 541 |
|  |  |  |  |  |  | C | 11As17.8 | C12@200(1) | 602 | 910 | 587 |
|  | 600 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(1) | 383 | 443 | 421 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(1) | 479 | 642 | 460 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(1) | 580 | 840 | 503 |
|  | 600 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 408 | 473 | 378 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 510 | 682 | 420 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 618 | 890 | 466 |
|  | 800 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 631 | 805 | 667 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13As15.2 | C12@200(1) | 778 | 1127 | 714 |
|  |  |  |  |  |  | C | 13As17.8 | C12@200(1) | 946 | 1477 | 769 |
|  | 800 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 615 | 750 | 566 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 745 | 1022 | 605 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 904 | 1347 | 655 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 655 | 770 | 502 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 799 | 1060 | 544 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 970 | 1394 | 596 |
|  | 1000 | 1500 | 120 | 150 | 300 | A | 17As12.7 | C12@200(1) | 953 | 1343 | 935 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 1125 | 1747 | 981 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 1366 | 2275 | 1049 |
|  | 1000 | 1800 | 120 | 150 | 300 | A | 18As12.7 | C12@200(1) | 900 | 1196 | 786 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 1100 | 1648 | 837 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1339 | 2156 | 901 |
|  | 1000 | 2100 | 120 | 180 | 300 | A | 21As12.7 | C12@200(1) | 902 | 1196 | 749 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1105 | 1648 | 801 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1346 | 2156 | 865 |
| Ⅲ | 600 | 1800 | 120 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 394 | 494 | 597 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 504 | 735 | 646 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As15.2 | C12@200(1) | 609 | 952 | 696 |
|  | 600 | 2100 | 120 | 150 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 390 | 473 | 520 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 489 | 682 | 562 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 592 | 890 | 608 |
|  | 600 | 2400 | 120 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 388 | 456 | 463 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 477 | 642 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 577 | 840 | 542 |
|  | 800 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 679 | 888 | 812 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 855 | 1279 | 871 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1039 | 1667 | 935 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 663 | 829 | 705 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20As15.2 | C12@200(1) | 847 | 1225 | 764 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20As17.8 | C12@200(1) | 1030 | 1601 | 824 |
|  | 800 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 650 | 785 | 624 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 818 | 1136 | 676 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 994 | 1490 | 731 |
|  | 1000 | 1800 | 150 | 150 | 300 | A | 15As15.2 | C12@200(1) | 1009 | 1395 | 1028 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1225 | 1892 | 1087 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1490 | 2469 | 1161 |
|  | 1000 | 2100 | 150 | 150 | 300 | A | 16As15.2 | C12@200(1) | 974 | 1284 | 889 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23As15.2 | C12@200(1) | 1201 | 1789 | 948 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23As17.8 | C12@200(1) | 1462 | 2345 | 1018 |
|  | 1000 | 2400 | 150 | 150 | 300 | A | 17As15.2 | C12@200(1) | 948 | 1200 | 785 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24As15.2 | C12@200(1) | 1155 | 1648 | 837 |
|  |  |  |  |  |  | C | 24As17.8 | C12@200(1) | 1404 | 2171 | 901 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。

表G.4 PHC-GJX-ATS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 600 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 5As15.2 | C12@200(2) | 425 | 554 | 877 |
|  |  |  |  |  |  | B | 8As15.2 | C12@200(2) | 549 | 849 | 937 |
|  | 600 | 1200 | 120 | 150 | 250 | A | 6As15.2 | C12@200(2) | 414 | 503 | 673 |
|  |  |  |  |  |  | B | 9As15.2 | C12@200(2) | 516 | 730 | 717 |
|  | 600 | 1500 | 150 | 200 | 300 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 434 | 534 | 619 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 539 | 773 | 666 |
|  | 800 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 9As12.7 | C12@200(2) | 696 | 951 | 1190 |
|  |  |  |  |  |  | B | 10As15.2 | C12@200(2) | 897 | 1440 | 1261 |
|  | 800 | 1200 | 120 | 200 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(2) | 682 | 902 | 1013 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 853 | 1310 | 1072 |
|  | 800 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 15As12.7 | C12@200(2) | 743 | 951 | 842 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(2) | 936 | 1389 | 905 |
|  | 1000 | 900 | 150 | 150 | 250 | A | 12As12.7 | C12@200(2) | 1106 | 1587 | 1517 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(2) | 1349 | 2183 | 1585 |
|  | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 300 | A | 10As15.2 | C12@200(2) | 1054 | 1418 | 1159 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(2) | 1328 | 2060 | 1233 |
|  | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 18As12.7 | C12@200(2) | 1095 | 1439 | 1058 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(2) | 1335 | 1985 | 1120 |
| Ⅱ | 600 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 7As15.2 | C12@200(1) | 404 | 471 | 510 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11As15.2 | C12@200(1) | 517 | 715 | 557 |
|  |  |  |  |  |  | C | 11As17.8 | C12@200(1) | 625 | 941 | 604 |
|  | 600 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 8As15.2 | C12@200(1) | 401 | 450 | 435 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12As15.2 | C12@200(1) | 499 | 656 | 474 |
|  |  |  |  |  |  | C | 12As17.8 | C12@200(1) | 603 | 866 | 516 |
|  | 600 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 427 | 480 | 390 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 531 | 698 | 432 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 642 | 919 | 477 |
|  | 800 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 659 | 817 | 690 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13As15.2 | C12@200(1) | 810 | 1150 | 737 |
|  |  |  |  |  |  | C | 13As17.8 | C12@200(1) | 982 | 1521 | 792 |
|  | 800 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 642 | 760 | 585 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 775 | 1041 | 624 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14As17.8 | C12@200(1) | 939 | 1382 | 673 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 684 | 780 | 518 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17As15.2 | C12@200(1) | 831 | 1081 | 560 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17As17.8 | C12@200(1) | 1007 | 1432 | 612 |
|  | 1000 | 1500 | 120 | 150 | 300 | A | 17As12.7 | C12@200(1) | 995 | 1363 | 970 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 1170 | 1783 | 1017 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 1418 | 2358 | 1085 |
|  | 1000 | 1800 | 120 | 150 | 300 | A | 18As12.7 | C12@200(1) | 940 | 1212 | 816 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 1144 | 1680 | 867 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1389 | 2228 | 931 |
|  | 1000 | 2100 | 120 | 180 | 300 | A | 21As12.7 | C12@200(1) | 942 | 1212 | 780 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1149 | 1680 | 832 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1396 | 2228 | 895 |
| Ⅲ | 600 | 1800 | 120 | 150 | 250 | A | 9As15.2 | C12@200(1) | 413 | 503 | 620 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14As15.2 | C12@200(1) | 525 | 754 | 669 |
|  |  |  |  |  |  | C | 19As15.2 | C12@200(1) | 633 | 986 | 719 |
|  | 600 | 2100 | 120 | 150 | 250 | A | 10As15.2 | C12@200(1) | 409 | 480 | 540 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15As15.2 | C12@200(1) | 509 | 698 | 582 |
|  |  |  |  |  |  | C | 15As17.8 | C12@200(1) | 615 | 919 | 627 |
|  | 600 | 2400 | 120 | 150 | 250 | A | 11As15.2 | C12@200(1) | 406 | 463 | 480 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16As15.2 | C12@200(1) | 497 | 656 | 517 |
|  |  |  |  |  |  | C | 16As17.8 | C12@200(1) | 600 | 866 | 559 |
|  | 800 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 12As15.2 | C12@200(1) | 709 | 902 | 844 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18As15.2 | C12@200(1) | 889 | 1310 | 903 |
|  |  |  |  |  |  | C | 18As17.8 | C12@200(1) | 1079 | 1724 | 966 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13As15.2 | C12@200(1) | 693 | 841 | 732 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20As15.2 | C12@200(1) | 881 | 1254 | 791 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20As17.8 | C12@200(1) | 1070 | 1652 | 851 |
|  | 800 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14As15.2 | C12@200(1) | 680 | 796 | 648 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 851 | 1161 | 699 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1032 | 1534 | 755 |
|  | 1000 | 1800 | 150 | 150 | 300 | A | 15As15.2 | C12@200(1) | 1054 | 1418 | 1067 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21As15.2 | C12@200(1) | 1274 | 1935 | 1126 |
|  |  |  |  |  |  | C | 21As17.8 | C12@200(1) | 1546 | 2553 | 1201 |
|  | 1000 | 2100 | 150 | 150 | 300 | A | 16As15.2 | C12@200(1) | 1017 | 1303 | 923 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23As15.2 | C12@200(1) | 1249 | 1826 | 982 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23As17.8 | C12@200(1) | 1517 | 2415 | 1052 |
|  | 1000 | 2400 | 150 | 150 | 300 | A | 17As15.2 | C12@200(1) | 990 | 1216 | 815 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24As15.2 | C12@200(1) | 1201 | 1680 | 867 |
|  |  |  |  |  |  | C | 24As17.8 | C12@200(1) | 1457 | 2228 | 931 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； 2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.5 PC-GB-AAS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格1 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋2 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 560 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 8AD14.0 | C12@200(2) | 372 | 507 | 678 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12AD14.0 | C12@200(2) | 462 | 733 | 723 |
|  | 560 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 10AD14.0 | C12@200(2) | 378 | 507 | 561 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15AD14.0 | C12@200(2) | 471 | 733 | 606 |
|  | 560 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 12AD14.0 | C12@200(2) | 373 | 507 | 482 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(2) | 477 | 769 | 536 |
|  | 760 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 9AD14.0 | C12@200(2) | 603 | 798 | 920 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14AD14.0 | C12@200(2) | 767 | 1200 | 977 |
|  | 760 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 606 | 781 | 754 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(2) | 770 | 1169 | 809 |
|  | 760 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 14AD14.0 | C12@200(2) | 636 | 825 | 651 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(2) | 795 | 1200 | 705 |
|  | 960 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 905 | 1246 | 1174 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(2) | 1115 | 1766 | 1231 |
|  | 960 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(2) | 854 | 1095 | 948 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(2) | 1104 | 1685 | 1012 |
|  | 960 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 15AD14.0 | C12@200(2) | 905 | 1139 | 813 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(2) | 1149 | 1699 | 874 |
| Ⅱ | 560 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(1) | 363 | 468 | 437 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(1) | 458 | 697 | 483 |
|  | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 369 | 474 | 388 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(1) | 452 | 670 | 427 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 361 | 448 | 345 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 459 | 678 | 391 |
|  | 760 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 603 | 770 | 592 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(1) | 832 | 1303 | 668 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 584 | 714 | 514 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 749 | 1088 | 566 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 589 | 714 | 461 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 737 | 1043 | 507 |
|  | 960 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 844 | 1066 | 739 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 1086 | 1630 | 800 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 843 | 1046 | 646 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 1058 | 1532 | 698 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 819 | 975 | 571 |
|  |  |  |  |  |  | B | 26AD14.0 | C12@200(1) | 1037 | 1458 | 623 |
| Ⅲ | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 363 | 474 | 489 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(1) | 469 | 733 | 541 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 368 | 478 | 439 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(1) | 463 | 706 | 485 |
|  | 560 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 361 | 455 | 396 |
|  |  |  |  |  |  | B | 25AD14.0 | C12@200(1) | 457 | 684 | 441 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 593 | 762 | 661 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 768 | 1178 | 720 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 596 | 756 | 590 |
|  |  |  |  |  |  | B | 26AD14.0 | C12@200(1) | 753 | 1122 | 641 |
|  | 760 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 18AD14.0 | C12@200(1) | 582 | 714 | 529 |
|  |  |  |  |  |  | B | 28AD14.0 | C12@200(1) | 742 | 1078 | 580 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 852 | 1108 | 833 |
|  |  |  |  |  |  | B | 27AD14.0 | C12@200(1) | 1103 | 1708 | 899 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 850 | 1084 | 741 |
|  |  |  |  |  |  | B | 29AD14.0 | C12@200(1) | 1077 | 1613 | 798 |
|  | 960 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 20AD14.0 | C12@200(1) | 827 | 1018 | 663 |
|  |  |  |  |  |  | B | 31AD14.0 | C12@200(1) | 1056 | 1539 | 719 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； 2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.6 PHC-GB-AAS型墙板的抗弯抗剪性能指标

| 规格1 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋2 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 560 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 8AD14.0 | C12@200(2) | 391 | 515 | 699 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12AD14.0 | C12@200(2) | 483 | 750 | 745 |
|  | 560 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 10AD14.0 | C12@200(2) | 396 | 515 | 578 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15AD14.0 | C12@200(2) | 492 | 750 | 623 |
|  | 560 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 12AD14.0 | C12@200(2) | 392 | 515 | 497 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(2) | 498 | 787 | 550 |
|  | 760 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 9AD14.0 | C12@200(2) | 633 | 807 | 950 |
|  |  |  |  |  |  | B | 14AD14.0 | C12@200(2) | 801 | 1223 | 1007 |
|  | 760 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 635 | 790 | 778 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(2) | 804 | 1191 | 833 |
|  | 760 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 14AD14.0 | C12@200(2) | 667 | 836 | 671 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(2) | 831 | 1223 | 725 |
|  | 960 | 1200 | 150 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 947 | 1260 | 1212 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(2) | 1164 | 1795 | 1269 |
|  | 960 | 1500 | 150 | 200 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(2) | 895 | 1106 | 979 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(2) | 1153 | 1711 | 1043 |
|  | 960 | 1800 | 180 | 200 | 300 | A | 15AD14.0 | C12@200(2) | 948 | 1151 | 838 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(2) | 1199 | 1725 | 899 |
| Ⅱ | 560 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(1) | 381 | 474 | 453 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(1) | 479 | 712 | 499 |
|  | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 387 | 480 | 402 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(1) | 473 | 684 | 441 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 379 | 454 | 357 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 480 | 692 | 403 |
|  | 760 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 632 | 779 | 614 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(1) | 868 | 1330 | 690 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 613 | 722 | 533 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 782 | 1107 | 585 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 617 | 722 | 478 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 769 | 1060 | 523 |
|  | 960 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 884 | 1077 | 767 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 1134 | 1655 | 828 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 883 | 1056 | 671 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 1105 | 1554 | 723 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 857 | 984 | 593 |
|  |  |  |  |  |  | B | 26AD14.0 | C12@200(1) | 1082 | 1477 | 644 |
| Ⅲ | 560 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 381 | 480 | 507 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(1) | 490 | 750 | 559 |
|  | 560 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 386 | 485 | 455 |
|  |  |  |  |  |  | B | 23AD14.0 | C12@200(1) | 484 | 721 | 501 |
|  | 560 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 378 | 461 | 410 |
|  |  |  |  |  |  | B | 25AD14.0 | C12@200(1) | 478 | 699 | 455 |
|  | 760 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 622 | 771 | 687 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 802 | 1200 | 745 |
|  | 760 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 625 | 765 | 612 |
|  |  |  |  |  |  | B | 26AD14.0 | C12@200(1) | 787 | 1142 | 664 |
|  | 760 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 18AD14.0 | C12@200(1) | 610 | 722 | 549 |
|  |  |  |  |  |  | B | 28AD14.0 | C12@200(1) | 775 | 1096 | 600 |
|  | 960 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 892 | 1119 | 866 |
|  |  |  |  |  |  | B | 27AD14.0 | C12@200(1) | 1151 | 1736 | 931 |
|  | 960 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 890 | 1095 | 769 |
|  |  |  |  |  |  | B | 29AD14.0 | C12@200(1) | 1124 | 1637 | 826 |
|  | 960 | 2700 | 150 | 150 | 250 | A | 20AD14.0 | C12@200(1) | 866 | 1027 | 689 |
|  |  |  |  |  |  | B | 31AD14.0 | C12@200(1) | 1102 | 1561 | 745 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； 2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.7 PC-GB-ATS板的抗弯抗剪性能指标

| 规格1 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋2 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 600 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 7AD14.0 | C12@200(2) | 413 | 633 | 863 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11AD14.0 | C12@200(2) | 529 | 949 | 924 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14AD14.0 | C12@200(2) | 610 | 1167 | 970 |
|  | 600 | 1200 | 120 | 150 | 250 | A | 8AD14.0 | C12@200(2) | 393 | 549 | 659 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12AD14.0 | C12@200(2) | 488 | 795 | 704 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17AD14.0 | C12@200(2) | 600 | 1079 | 761 |
|  | 600 | 1500 | 150 | 200 | 300 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 418 | 599 | 607 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(2) | 529 | 889 | 661 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23AD14.0 | C12@200(2) | 633 | 1153 | 716 |
|  | 800 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 9AD14.0 | C12@200(2) | 683 | 1104 | 1170 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13AD14.0 | C12@200(2) | 837 | 1542 | 1231 |
|  | 800 | 1200 | 120 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 658 | 1019 | 989 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(2) | 809 | 1436 | 1046 |
|  | 800 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 14AD14.0 | C12@200(2) | 703 | 1036 | 819 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(2) | 879 | 1500 | 883 |
|  | 1000 | 900 | 150 | 150 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 1037 | 1705 | 1476 |
|  | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 300 | A | 13AD14.0 | C12@200(2) | 988 | 1524 | 1130 |
|  | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 16AD14.0 | C12@200(2) | 1010 | 1502 | 1022 |
| Ⅱ | 600 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 10AD14.0 | C12@200(1) | 397 | 549 | 502 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15AD14.0 | C12@200(1) | 495 | 795 | 548 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20AD14.0 | C12@200(1) | 588 | 1025 | 594 |
|  | 600 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(1) | 386 | 506 | 426 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(1) | 473 | 715 | 464 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23AD14.0 | C12@200(1) | 586 | 988 | 517 |
|  | 600 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 400 | 512 | 378 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 503 | 761 | 424 |
|  |  |  |  |  |  | C | 28AD14.0 | C12@200(1) | 614 | 1025 | 476 |
|  | 800 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(1) | 626 | 897 | 670 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18AD14.0 | C12@200(1) | 784 | 1306 | 725 |
|  | 800 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 602 | 815 | 566 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 765 | 1217 | 620 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 629 | 806 | 498 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 814 | 1249 | 557 |
|  | 1000 | 1500 | 120 | 150 | 300 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 915 | 1414 | 929 |
|  | 1000 | 1800 | 120 | 150 | 300 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 867 | 1265 | 782 |
|  | 1000 | 2100 | 120 | 180 | 300 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 877 | 1287 | 748 |
| Ⅲ | 600 | 1800 | 120 | 150 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(1) | 392 | 549 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(1) | 502 | 834 | 653 |
|  | 600 | 2100 | 120 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 383 | 512 | 521 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 482 | 761 | 566 |
|  |  |  |  |  |  | C | 28AD14.0 | C12@200(1) | 588 | 1025 | 619 |
|  | 600 | 2400 | 120 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 376 | 484 | 461 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 479 | 735 | 507 |
|  |  |  |  |  |  | C | 31AD14.0 | C12@200(1) | 587 | 997 | 558 |
|  | 800 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 674 | 990 | 816 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 842 | 1436 | 877 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 651 | 907 | 706 |
|  |  |  |  |  |  | B | 27AD14.0 | C12@200(1) | 840 | 1390 | 771 |
|  | 800 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 652 | 888 | 629 |
|  |  |  |  |  |  | B | 29AD14.0 | C12@200(1) | 823 | 1314 | 686 |
|  | 1000 | 1800 | 150 | 150 | 300 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 975 | 1488 | 1025 |
|  | 1000 | 2100 | 150 | 150 | 300 | A | 20AD14.0 | C12@200(1) | 935 | 1351 | 885 |
|  | 1000 | 2400 | 150 | 150 | 300 | A | 22AD14.0 | C12@200(1) | 926 | 1303 | 786 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； 2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表G.8 PHC-GB-ATS板的抗弯抗剪性能指标

| 规格1 |  |  |  |  |  |  | 单边预应力筋 | 腹板箍筋2 | 抗裂弯矩标准值(kN·m/m) | 受弯承载力设计值(kN·m/m) | 受剪 承载力设计值 (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空腔类型 | 厚度H(mm) | 宽度B(mm) | 翼缘厚度tf(mm) | 腹板厚度tw(mm) | 翼缘外伸长度bf(mm) | 有效预压应力型号 |  |  |  |  |  |
| I | 600 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 7AD14.0 | C12@200(2) | 433 | 643 | 886 |
|  |  |  |  |  |  | B | 11AD14.0 | C12@200(2) | 552 | 974 | 947 |
|  |  |  |  |  |  | C | 14AD14.0 | C12@200(2) | 638 | 1205 | 993 |
|  | 600 | 1200 | 120 | 150 | 250 | A | 8AD14.0 | C12@200(2) | 412 | 556 | 676 |
|  |  |  |  |  |  | B | 12AD14.0 | C12@200(2) | 511 | 812 | 722 |
|  |  |  |  |  |  | C | 17AD14.0 | C12@200(2) | 628 | 1111 | 779 |
|  | 600 | 1500 | 150 | 200 | 300 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 438 | 609 | 625 |
|  |  |  |  |  |  | B | 17AD14.0 | C12@200(2) | 553 | 910 | 680 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23AD14.0 | C12@200(2) | 662 | 1190 | 735 |
|  | 800 | 900 | 120 | 150 | 250 | A | 9AD14.0 | C12@200(2) | 715 | 1121 | 1201 |
|  |  |  |  |  |  | B | 13AD14.0 | C12@200(2) | 874 | 1576 | 1262 |
|  | 800 | 1200 | 120 | 200 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 689 | 1033 | 1021 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(2) | 845 | 1465 | 1078 |
|  | 800 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 14AD14.0 | C12@200(2) | 737 | 1051 | 844 |
|  |  |  |  |  |  | B | 21AD14.0 | C12@200(2) | 918 | 1532 | 908 |
|  | 1000 | 900 | 150 | 150 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(2) | 1086 | 1730 | 1516 |
|  | 1000 | 1200 | 150 | 150 | 300 | A | 13AD14.0 | C12@200(2) | 1034 | 1544 | 1160 |
|  | 1000 | 1500 | 180 | 200 | 300 | A | 16AD14.0 | C12@200(2) | 1058 | 1522 | 1054 |
| Ⅱ | 600 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 10AD14.0 | C12@200(1) | 416 | 556 | 519 |
|  |  |  |  |  |  | B | 15AD14.0 | C12@200(1) | 518 | 812 | 564 |
|  |  |  |  |  |  | C | 20AD14.0 | C12@200(1) | 614 | 1053 | 610 |
|  | 600 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 11AD14.0 | C12@200(1) | 405 | 512 | 440 |
|  |  |  |  |  |  | B | 16AD14.0 | C12@200(1) | 494 | 728 | 478 |
|  |  |  |  |  |  | C | 23AD14.0 | C12@200(1) | 613 | 1014 | 531 |
|  | 600 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 419 | 519 | 390 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 526 | 776 | 436 |
|  |  |  |  |  |  | C | 28AD14.0 | C12@200(1) | 641 | 1053 | 488 |
|  | 800 | 1500 | 120 | 120 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(1) | 656 | 908 | 693 |
|  |  |  |  |  |  | B | 18AD14.0 | C12@200(1) | 819 | 1330 | 748 |
|  | 800 | 1800 | 120 | 120 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 631 | 824 | 585 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 799 | 1238 | 638 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 120 | 250 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 659 | 815 | 515 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 850 | 1271 | 573 |
|  | 1000 | 1500 | 120 | 150 | 300 | A | 15AD14.0 | C12@200(1) | 958 | 1431 | 965 |
|  | 1000 | 1800 | 120 | 150 | 300 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 909 | 1279 | 812 |
|  | 1000 | 2100 | 120 | 180 | 300 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 919 | 1301 | 778 |
| Ⅲ | 600 | 1800 | 120 | 150 | 250 | A | 12AD14.0 | C12@200(1) | 411 | 556 | 623 |
|  |  |  |  |  |  | B | 19AD14.0 | C12@200(1) | 525 | 853 | 676 |
|  | 600 | 2100 | 120 | 150 | 250 | A | 13AD14.0 | C12@200(1) | 402 | 519 | 541 |
|  |  |  |  |  |  | B | 20AD14.0 | C12@200(1) | 504 | 776 | 586 |
|  |  |  |  |  |  | C | 28AD14.0 | C12@200(1) | 615 | 1053 | 638 |
|  | 600 | 2400 | 120 | 150 | 250 | A | 14AD14.0 | C12@200(1) | 395 | 490 | 479 |
|  |  |  |  |  |  | B | 22AD14.0 | C12@200(1) | 500 | 749 | 524 |
|  |  |  |  |  |  | C | 31AD14.0 | C12@200(1) | 613 | 1024 | 576 |
|  | 800 | 1800 | 150 | 150 | 250 | A | 16AD14.0 | C12@200(1) | 706 | 1004 | 848 |
|  |  |  |  |  |  | B | 24AD14.0 | C12@200(1) | 880 | 1465 | 908 |
|  | 800 | 2100 | 150 | 150 | 250 | A | 17AD14.0 | C12@200(1) | 683 | 918 | 733 |
|  |  |  |  |  |  | B | 27AD14.0 | C12@200(1) | 878 | 1417 | 798 |
|  | 800 | 2400 | 150 | 150 | 250 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 683 | 899 | 653 |
|  |  |  |  |  |  | B | 29AD14.0 | C12@200(1) | 860 | 1338 | 710 |
|  | 1000 | 1800 | 150 | 150 | 300 | A | 19AD14.0 | C12@200(1) | 1021 | 1507 | 1064 |
|  | 1000 | 2100 | 150 | 150 | 300 | A | 20AD14.0 | C12@200(1) | 979 | 1366 | 919 |
|  | 1000 | 2400 | 150 | 150 | 300 | A | 22AD14.0 | C12@200(1) | 970 | 1317 | 815 |
| 注：1.外伸翼缘加腋高度tfy取50 mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.腹板箍筋括号内数字为单块腹板内箍筋肢数，1代表单肢箍，2代表双肢箍。