2022年延安市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽取样品60米，其中30米为检验样品，30米为备用样品。

2 检验依据

表1  电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 9 | 标志检查 | GB/T 5023.2-2008 |
| 10 | 外形尺寸（外径） | GB/T 5023.2-2008 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 一般要求》

GB/T 5023.3-2008《 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用护套电缆》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 一般规定》

JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 固定布线用电缆电线》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。