2022年延安市建筑用砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、 骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽取烧结空心砖样品100块，其中50块为检验样品，50块为备用样品。

每批次抽取烧结多孔砖样品100块，其中50块为检验样品，50块为备用样品。

2 检验依据

表 1 烧结空心砖检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 抗压强度试验 | GB/T 2542-2012 |

表 2 烧结多孔砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 抗压强度试验 | GB/T 2542-2012 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

- 1 依据标准

相关产品标准

GB/T 13545-2014 《烧结空心砖和空心砌块》

GB 13544-2011 《烧结多孔砖和多孔砌块》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3. 2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定， 但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。