延安市市场监督管理局学生校服产品质量监督抽查实施细则

（2022年版）

一、抽样方法及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件/条/套，其中检验样品1件/条/套，备样1件/条/套（如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要）。

二、检验依据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
|
| 1 | 耐洗色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 2 | 耐汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 3 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 5 | 起球 | 相应产品标准 | GB/T 4802.1-2008  GB/T 4802.3-2008 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910（适用部分）  FZ/T 01057（适用部分）  FZ/T 01095-2002等 |
| 7 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 8 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 9 | 异味 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 | GB 18401-2010 |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 11 | 锐利尖端和锐利边缘 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 31702-2015 |
| 12 | 绳带 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB 31701-2015 |
| 13 | 金属针 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 14 | 重金属 | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 15 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 备注：①14岁及以下学生校服考核绳带要求，号型大于155cm 的女童服装或大于160cm 的男童服装不在本次抽查范围内。 | | | |

三、判定依据

（一）依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31888-2015 中小学生校服

GB/T 23328-2009 机织学生服

GB/T 22854-2009 针织学生服

GB/T 22853-2009 针织运动服

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

四 附则

本细则首次发布。