2022年延安市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、 骰子或扑克牌等方法产生。

抽样采用分层随机抽样方法进行，抽样方法如下：

（1）按抽取的样品应为同一规格、同一批次的产品。优先抽取产品标准中较高强度等级的牌号的产品的优先原则确定所抽产品的牌号；

（2）将确定的牌号产品按所有规格逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一规格；

（3）将确定的某规格产品按堆放的垛数逐一编号，做到不重不漏，用上述随机数产生方法抽取其中的某一垛；

（4）将该垛的表层产品按捆数逐一编号，做到不重不漏，对于直条型式的钢筋用上述随机数产生方法抽取其中的某一捆，盘卷型式的钢筋用上述随机数产生方法抽取其中的某5盘同一批号的产品；

（5）若该捆（层）同批号产品不满足抽样基数，则重复以上（1）～（4）条进行抽样，直到某一捆（盘）同批号产品满足抽样基数为止；

（6）对于直条型式的钢筋在该捆中随机抽取 5 根长度为 2400mm 的热轧带肋钢筋（d≥28mm 的钢筋取样长度为 3400mm），逐根顺序编号为 1～5，再把每根钢筋分成 2 支长度为 1200mm 的样品（d≥28mm 的 每根钢筋分成 2 支长度 为 1700mm 的 样品），2支样品 逐支编号标记，并一一对应（如 1-a ， 1-b ），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品 ，标记b的5支样品为备用样品 。样品可根据检验所需长度切分后运输。

对于盘卷型式的钢筋在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm 处，随机截取1根长度为 2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为 1～5，再把每根钢筋分成2支长度为 1200 mm 的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应(如1-a，1-b ）。标记 a 的 5 支样品为检验样品 ，标记b的5支样品为备用样品 。

在企业成品库抽样时，直条热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基 数不得少于5 捆，盘卷热轧带肋钢筋同一批次产品抽样基数不得少于 5 盘。

在流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 抗拉强度 |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 232-2010 |
|  |  | 反向弯曲 |  |
| 3 | 尺寸外形 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |
|  |  | 内径允许偏差 | GB/T 1499.2-2018 |
| 4 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.2-2018 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB/T 1499.2-2018 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定， 但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。