UDC

中华人民共和国国家标准

P                              GB 51029 – 202X

火炬工程施工及验收规范标准

Code Standard for construction and acceptance

of flare project

（局部修订征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

火炬工程施工及验收规范标准

Code Standard for construction and acceptance

of flare project

GB 51029 – 202X

（局部修订征求意见稿）

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202X年XX月1日

XXX出版社

202X  北 京

局部修订说明

本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发2024年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2024]41号）的要求，由陕西化建工程有限责任公司会同有关单位共同完成。

此次局部修订的主要内容包括：

1.将“1 总则”1.0.2条“本规范适用于陆上火炬工程的施工及验收。”修改为：本标准适用于陆上火炬工程的施工、验收及检维修。

2.将“2 术语”2.0.3条“通过多级燃烧器燃烧处理火炬气的一种火炬。由多级燃烧器、燃烧炉、点火系统、长明灯、防风墙等组成。”修改为：通过多级燃烧器燃烧处理火炬气的一种火炬。由多级燃烧器、燃烧室、点火系统、长明灯、防风墙（金属围栏）等组成。

3.将“4 材料检验”4.0.4中第1条及第2条中“预拉力”修改为：轴力（预拉力）。

4.将“5 火炬塔架及火炬筒制作”5.2.1中第4条中“当塔架主肢为管筒结构时，管筒纵向焊缝应避开节点板。当纵向焊缝不能避开节点板时，应将节点板覆盖部分及两端各延100mm部分的焊缝进行100%超声波检测。”修改为：当塔架主肢为管筒结构时，管筒纵向焊缝应避开节点板，其距离应大于壁厚的3倍，且不小于100mm。当纵向焊缝不能避开节点板时，应将节点板覆盖部分及两端各延100mm部分的焊缝进行100%超声波检测。

5.新增“6 焊接”6.1.5条“从事承压设备焊接的焊工应按《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002要求取得焊工资格证；从事其他焊接工作的焊工应按相应规定取得焊工资格证。”；将6.2.1“施焊前应按有效的焊接工艺评定编制焊接作业指导文件。”修改为：承压设备焊接接头应按现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014的规定进行焊接工艺评定；结构类焊接接头宜按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定进行焊接工艺评定；施焊前应按有效的焊接工艺评定编制焊接作业指导文件。

6.删除“7 火炬塔架及火炬筒安装”7.1.2工厂化预制部分；精简7.3.10航空灯安装要求。

7.将“8 火炬附属设备安装”中“高架火炬燃烧器”修改为：高架火炬火炬头。

8.将“9 火炬塔架及火炬筒吊装”9.2.2“吊耳应按批准的设计图制作和安装。吊耳与构件的连接应经检验合格后使用。”修改为：吊耳应按批准后的设计图制作和安装，吊耳与构件的连接应经无损检测合格后使用。

9.新增“12 环境保护”章节。

10.新增“13 运行维护”章节。

11.对“附录A B C D E”中表格进行了修改。

12.对引用标准名录进行了增减。本规范中下划线部分为修订的内容。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由陕西化建工程有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至陕西化建工程有限责任公司（地址：陕西省杨凌示范区新桥北路2号，邮政编码：712100）。

本次局部修订主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

参加单位：

主要起草人：

主要审查人：

《火炬工程施工及验收规范标准》GB 51029-202X

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范标准》条文 | 修订《规范标准》条文 |
| --- | --- |
| 目次 | 目次 |
| 1总 则 | 1总 则 |
| 2术 语 | 2术 语 |
| 3基本规定 | 3基本规定 |
| 4材料检验 | 4材料检验 |
| 5火炬塔架及火炬筒制作 5.1一般规定 5.2火炬塔架制作 5.3火炬筒制作 5.4梯子平台制作 5.5质量验收 | 5火炬塔架及火炬筒制作 5.1一般规定 5.2火炬塔架制作 5.3火炬筒制作 5.4梯子平台制作 5.5质量验收 |
| 6焊 接 6.1一般规定 6.2焊接 6.3焊接质量验收 | 6焊 接 6.1一般规定 6.2焊接 6.3焊接质量验收 |
| 7火炬塔架及火炬筒安装 7.1一般规定 7.2基础验收 7.3火炬塔架安装 7.4火炬筒安装 7.5梯子平台安装 7.6高强度螺栓连接副安装 7.7垫铁安装 7.8基础二次灌浆 7.9基础沉降观测 7.10质量验收 | 7火炬塔架及火炬筒安装 7.1一般规定 7.2基础验收 7.3火炬塔架安装 7.4火炬筒安装 7.5梯子平台安装 7.6高强度螺栓连接副安装 7.7垫铁安装 7.8基础二次灌浆 7.9基础沉降观测 7.10质量验收 |
| 8火炬附属设备安装 8.1一般规定 8.2火炬附属设备检验 8.3水封罐及分液罐安装 8.4凝液泵安装 8.5分子密封器安装 8.6高架火炬燃烧器安装 8.7地面火炬燃烧器安装 8.8地面火炬燃烧炉安装 8.10质量验收 | 8火炬附属设备安装 8.1一般规定 8.2火炬附属设备检验 8.3水封罐及分液罐安装 8.4凝液泵安装 8.5分子密封器安装 8.6高架火炬燃烧器火炬头安装 8.7地面火炬燃烧器安装 8.8地面火炬燃烧炉室安装 8.10质量验收 |
| 9火炬塔架及火炬筒吊装 9.1一般规定 9.2吊耳 9.3地基处理 9.4吊装 | 9火炬塔架及火炬筒吊装 9.1一般规定 9.2吊耳 9.3地基处理 9.4吊装 |
| 10基层处理与涂装 10.1基层处理 10.2涂层涂装 10.3质量验收 | 10基层处理与涂装 10.1基层处理 10.2涂层涂装 10.3质量验收 |
| 11工程验收 | 11工程验收 |
|  | 12环境保护 |
|  | 12.1一般规定 |
|  | 12.2防大气污染 |
|  | 12.3防水土污染 |
|  | 12.4施工噪声污染防治 |
|  | 13运行维护 |
| 附录A 施工现场质量管理检查记录 | 附录A 施工现场质量管理检查记录 |
| 附录B 分项工程质量验收记录 | 附录B 分项工程质量验收记录 |
| 附录C 分部工程质量验收记录 | 附录C 分部工程质量验收记录 |
| 附录D 单位工程质量验收记录 | 附录D 单位工程质量验收记录 |
| 附录E 单位工程质量控制资料检查记录 | 附录E 单位工程质量控制资料检查记录 |
| 本规范用词说明 | 本规范标准用词说明 |
| 引用标准名录 | 引用标准名录 |
| 1 General provisions | 1 General provisions |
| 2 Terms | 2 Terms |
| 3 Basic requirements | 3 Basic requirements |
| 4 Examination of materials | 4 Examination of materials |
| 5 Fabrication for flare derrick-support structure and flare stack 5.1 General requirements 5.2 Fabrication of flare derrick-support structure 5.3 Fabrication of flare stack 5.4 Fabrication of derrick stair and landing 5.5 Quality acceptance | 5 Fabrication for flare derrick-support structure and flare stack 5.1 General requirements 5.2 Fabrication of flare derrick-support structure 5.3 Fabrication of flare stack 5.4 Fabrication of derrick stair and landing 5.5 Quality acceptance |
| 6 Welding 6.1 General requirements 6.2 Welding 6.3 Welding quality acceptance | 6 Welding 6.1 General requirements 6.2 Welding 6.3 Welding quality acceptance |
| 7 Installation for flare derrick-support structure and flare stack 7.1 General requirements 7.2 Acceptance of foundation 7.3 Installation of flare derrick-support structure 7.4 Installation of flare stack 7.5 Installation for derrick stair and landing 7.6 Installation for set of high strength bolt connection 7.7 Installation of shim plate 7.8 Secondary grouting of foundation 7.9 Observation of foundation settlement 7.10 Quality acceptance | 7 Installation for flare derrick-support structure and flare stack 7.1 General requirements 7.2 Acceptance of foundation 7.3 Installation of flare derrick-support structure 7.4 Installation of flare stack 7.5 Installation for derrick stair and landing 7.6 Installation for set of high strength bolt connection 7.7 Installation of shim plate 7.8 Secondary grouting of foundation 7.9 Observation of foundation settlement 7.10 Quality acceptance |
| 8 Installation for f1are auxiliary equipment 8.1 General requirements 8.2 Inspection for flare auxiliary equipment 8.3 Installation for water seal tank and liquid-vapor separator 8.4 Installation for condensate pump 8.5 Installation for molecular sealer 8.6 Installation for overhead flare burner 8.7 Installation for ground flare burner 8.8 Installation for ground flare burning furnace 8.9 Installation for ignition system 8.10 Quality acceptance | 8 Installation for f1are auxiliary equipment 8.1 General requirements 8.2 Inspection for flare auxiliary equipment 8.3 Installation for water seal tank and liquid-vapor separator 8.4 Installation for condensate pump 8.5 Installation for molecular sealer 8.6 Installation for overhead flare burner Torch head 8.7 Installation for ground flare burner 8.8 Installation for ground flare burning furnace chamber 8.9 Installation for ignition system 8.10 Quality acceptance |
| 9 Lifting for derrick-support structure and flare stack 9.1 General requirements 9.2 Lifting lug 9.3 Ground treatment 9.4 Lifting | 9 Lifting for derrick-support structure and flare stack 9.1 General requirements 9.2 Lifting lug 9.3 Ground treatment 9.4 Lifting |
| 10 Base course treatment and coating 10.1 Base course treatment 10.2 Coating of coating layer 10.3 Quality acceptance | 10 Base course treatment and coating 10.1 Base course treatment 10.2 Coating of coating layer 10.3 Quality acceptance |
| 11 Project acceptance | 11 Project acceptance |
|  | 12 Environmental protection |
|  | 12.1 General requirements |
|  | 12.2 Air Pollution Prevention and Control |
|  | 12.3 Water and Soil Pollution Prevention and Control |
|  | 12.4 Construction Noise Pollution Prevention and Control |
| Appendix A Inspection record chart for quality control of constrction site | Appendix A Inspection record chart for quality control of constrction site |
| Appendix B QuaHty acceptance record chart of sub-item project | Appendix B QuaHty acceptance record chart of sub-item project |
| Appendix C Qualityacc ptance record chart of sub-section project | Appendix C Qualityacc ptance record chart of sub-section project |
| Appendix D Quality acceptance record chart of unit project | Appendix D Quality acceptance record chart of unit project |
| Appendix E Inspection record chart for quality control of unit project | Appendix E Inspection record chart for quality control of unit project |
| Explanation of wording in this code | Explanation of wording in this code standard |
| List of quoted standards | List of quoted standards |
| 1 总 则 | 1 总 则 |
| 1.0.1为规范火炬工程的施工管理，统一火炬工程施工质量的验收方法，确保工程质量和安全，制定本规范。 | 1.0.1为规范火炬工程的施工管理，统一火炬工程施工质量的验收方法，确保工程质量和安全，制定本规范标准。 |
| 1.0.2本规范适用于陆上火炬工程的施工及验收。 | 1.0.2本规范标准适用于陆上火炬工程的施工及、验收及检维修。 |
| 1.0.4火炬工程的施工及验收除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | 1.0.4火炬工程的施工及验收除应符合本规范标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 |
| 2 术 语 | 2 术 语 |
| 2.0.3地面火炬 ground flare 通过多级燃烧器燃烧处理火炬气的一种火炬。由多级燃烧器、燃烧炉、点火系统、长明灯、防风墙等组成。 | 2.0.3地面火炬 ground flare 通过多级燃烧器燃烧处理火炬气的一种火炬。由多级燃烧器、燃烧炉室、点火系统、长明灯、防风墙（金属围栏）等组成。 |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
| 3.0.7分项工程质量验收合格应符合下列要求： 1主控项目均应符合合格质量的规定； 2一般项目每项抽检点数的实测值应在本规范和各专业工程施工质量验收规范的允许偏差范围内； 3分项工程的质量控制资料应齐全。 | 3.0.7分项工程质量验收合格应符合下列要求： 1主控项目均应符合合格质量的规定； 2一般项目每项抽检点数的实测值应在本规范标准和各专业工程施工质量验收规范的允许偏差范围内； 3分项工程的质量控制资料应齐全。 |
| 3.0.11火炬工程质量验收记录宜符合下列要求： 1施工现场质量管理检查记录宜按本规范附录A的格式填写； 2分项工程质量验收记录宜按本规范附录B的格式填写； 3分部工程质量验收记录宜按本规范附录C的格式填写； 4单位工程质量验收记录宜按本规范附录D的格式填写； 5单位工程质量控制资料检查记录宜按本规范附录E的格式填写。 | 3.0.11火炬工程质量验收记录宜符合下列要求： 1施工现场质量管理检查记录宜按本规范标准附录A的格式填写； 2分项工程质量验收记录宜按本规范标准附录B的格式填写； 3分部工程质量验收记录宜按本规范标准附录C的格式填写； 4单位工程质量验收记录宜按本规范标准附录D的格式填写； 5单位工程质量控制资料检查记录宜按本规范标准附录E的格式填写。 |
| 4 材料检验 | 4 材料检验 |
| 4.0.4连接用紧固标准件的检验应符合下列要求： 1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有扭矩系数和紧固预拉力的检验报告； 2施工前应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定对高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的预拉力值进行复验； 3紧固件到货验收合格后，应按材质、规格和型号分别存放，并应采取保护措施，不得锈蚀和损伤。 | 4.0.4连接用紧固标准件的检验应符合下列要求： 1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有扭矩系数和紧固预拉力轴力（预拉力）的检验报告； 2施工前应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205的规定对高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的预拉力紧固轴力（预拉力）值进行复验； 3紧固件到货验收合格后，应按材质、规格和型号分别存放，并应采取保护措施，不得锈蚀和损伤。 |
| 5 火炬塔架及火炬筒制作 | 5 火炬塔架及火炬筒制作 |
| 5.2.1排料与放样应符合下列规定： 1塔架结构的腹杆接长时，接长长度不得小于 1m 。腹杆长度小于12m时，接头不得多于1处；腹杆长度大于或等于12m时，接头不得多于2处。 2塔架各主肢接长的对接焊缝不宜在同一横截面上，其相互间距应大于300mm，预制成段的塔架接口处除外。 3节点、连接板、连接孔与对接焊缝的间距设计无要求时，应符合下列规定： 1)节点边缘与对接焊缝间距应大于500mm； 2)连接板与对接焊缝间距应大于300mm； 3)连接孔边缘与对接焊缝间距应大于100mm。 4当塔架主肢为管筒结构时，管筒纵向焊缝应避开节点板。当纵向焊缝不能避开节点板时，应将节点板覆盖部分及两端各延100mm部分的焊缝进行100%超声波检测。 5放样和样板尺寸允许偏差应符合表5.2.1-1的规定，塔架实体尺寸允许偏差应符合表5.2.1-2的规定。 表5.2.1-1 放样和样板尺寸允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 平行线距离和分段尺寸; ±0.5. 宽度、长度; ±0.5. 对角线长度; 1.0. 孔距; ±0.5. 角度; ±20'. 表5.2.1-2 塔架实体尺寸允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 杆件长度; ±2.0. 对角线长度差; 3.0. 各节间距; ±2.0. 两主肢间距; 2.0. 宽度、长度; ±2.0. 杆件汇交点偏离; 2.0. | 5.2.1排料与放样应符合下列规定： 1塔架结构的腹杆接长时，接长长度不得小于 1m 。腹杆长度小于12m时，接头不得多于1处；腹杆长度大于或等于12m时，接头不得多于2处。 2塔架各主肢接长的对接焊缝不宜在同一横截面上，其相互间距应大于300mm，预制成段的塔架接口处除外。 3节点、连接板、连接孔与对接焊缝的间距设计无要求时，应符合下列规定： 1)节点边缘与对接焊缝间距应大于500mm； 2)连接板与对接焊缝间距应大于300mm； 3)连接孔边缘与对接焊缝间距应大于100mm。 4当塔架主肢为管筒结构时，管筒纵向焊缝应避开节点板。，其距离应大于壁厚的3倍，且不小于100mm。当纵向焊缝不能避开节点板时，应将节点板覆盖部分及两端各延伸100mm部分的焊缝进行100%超声波检测。 5放样和样板尺寸允许偏差应符合表5.2.1-1的规定，塔架实体尺寸允许偏差应符合表5.2.1-2的规定。 表5.2.1-1 放样和样板尺寸允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 平行线距离和分段尺寸; ±0.5. 宽度、长度; ±0.5. 对角线长度; 1.0. 孔距; ±0.5. 角度; ±20'. 表5.2.1-2 塔架实体尺寸允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 杆件长度; ±2.0. 对角线长度差; 3.0. 各节间距; ±2.0. 两主肢间距; 2.0. 宽度、长度; ±2.0. 杆件汇交点偏离; 2.0. |
| 5.5.1 火炬塔架制作质量验收应符合表5.5.1的规定。 表5.5.1火炬塔架制作质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 切割面或剪切面应无裂纹、 夹渣、分层和大于1.0mm的 缺棱; 全数检查; 观察检查或 用放大镜检查. 2; 主控项目; 螺栓孔允许偏差应符合本 规范表5.2.3-1或表5.2.3-2 的规定; 按钢构件数 抽查10%; 用游标卡尺 或孔径量规检 查. 3; 主控项目; 矫正和成型的加工工艺应 符合本规范第5.2.4条第1款 的规定; 全数检查; 检查制作工 艺报告和施工 记录. 续表5.5.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 4; 主控项目; 塔架法兰组对的允许偏差应 符合本规范第5.2.5条的规定; 按钢构件数 抽查20%; 实测检查. 5; 主控项目; 工厂化预制的塔架分段预 组装允许偏差应符合本规范第5.2.7条的规定; 全数检查; 实测检查. 6; 一般项目; 气割、机械剪切的允许偏差 应符合本规范表5.2.2-1的规 定; 按切割面数 抽查10%; 观察检查或 用钢尺、塞尺 检查. 7; 一般项目; 螺栓孔孔距应符合本规范 表5.2.3-3的规定; 按钢构件数 抽查10%; 用钢尺检查. 8; 一般项目; 矫正后的钢材表面应符合本 规范第5.2.4条第2款的规定; 全数检查; 观察检查和 实测检查. 9; 一般项目; 冷矫正和冷弯曲的最小曲 率半径和最大弯曲矢高应符合本规范表5.2.4-1的规定; 按冷矫正和 冷弯曲的件数 抽查10%,且 不应少于3件; 观察检查和 实测检查. 10; 一般项目; 零部件矫正和成型后的允 许偏差应符合本规范第5.2.4 条第5款和表5.2.4-2的规定; 按矫正件数 抽查10%,且 不应少于3件; 观察检查和 实测检查. | 5.5.1 火炬塔架制作质量验收应符合表5.5.1的规定。 表5.5.1火炬塔架制作质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 切割面或剪切面应无裂纹、 夹渣、分层和大于1.0mm的 缺棱; 全数检查; 观察检查或 用放大镜检查. 2; 主控项目; 螺栓孔允许偏差应符合本 规范标准表5.2.3-1或表5.2.3-2 的规定; 按钢构件数 抽查10%; 用游标卡尺 或孔径量规检 查. 3; 主控项目; 矫正和成型的加工工艺应 符合本规范标准第5.2.4条第1款 的规定; 全数检查; 检查制作工 艺报告和施工 记录. 续表5.5.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 4; 主控项目; 塔架法兰组对的允许偏差应 符合本规范标准第5.2.5条的规定; 按钢构件数 抽查20%; 实测检查. 5; 主控项目; 工厂化预制的塔架分段预 组装允许偏差应符合本规范标准第5.2.7条的规定; 全数检查; 实测检查. 6; 一般项目; 气割、机械剪切的允许偏差 应符合本规范标准表5.2.2-1的规 定; 按切割面数 抽查10%; 观察检查或 用钢尺、塞尺 检查. 7; 一般项目; 螺栓孔孔距应符合本规范标准 表5.2.3-3的规定; 按钢构件数 抽查10%; 用钢尺检查. 8; 一般项目; 矫正后的钢材表面应符合本 规范标准第5.2.4条第2款的规定; 全数检查; 观察检查和 实测检查. 9; 一般项目; 冷矫正和冷弯曲的最小曲 率半径和最大弯曲矢高应符合本规范标准表5.2.4-1的规定; 按冷矫正和 冷弯曲的件数 抽查10%,且 不应少于3件; 观察检查和 实测检查. 10; 一般项目; 零部件矫正和成型后的允 许偏差应符合本规范标准第5.2.4 条第5款和表5.2.4-2的规定; 按矫正件数 抽查10%,且不应少于3件; 观察检查和 实测检查. |
| 5.5.2 火炬筒制作的质量验收应符合表5.5.2的规定。 表5.5.2火炬筒制作的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 筒节焊缝间距应符合本规范第5.3.2条和第5.3.3条的 规定; 全数检查; 用钢尺、卷尺检查. 2; 一般项目; 筒节尺寸允许偏差应符合 本规范表5.3.4的规定; 按筒节数抽 查10%,且不 应少于3个; 实测检查. | 5.5.2 火炬筒制作的质量验收应符合表5.5.2的规定。 表5.5.2火炬筒制作的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 筒节焊缝间距应符合本规范标准第5.3.2条和第5.3.3条的 规定; 全数检查; 用钢尺、卷尺检查. 2; 一般项目; 筒节尺寸允许偏差应符合 本规范标准表5.3.4的规定; 按筒节数抽 查10%,且不 应少于3个; 实测检查. |
| 5.5.3 梯子平台制作的质量验收应符合表5.5.3的规定。 表5.5.3梯子平台制作的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 一般项目; 梯子尺寸允许偏差应符合 本规范表5.4.2的规定; 按梯子数抽 查10%,且 不应少于3个; 用钢尺、卷 尺检查. 2; 一般项目; 平台尺寸允许偏差应符合 本规范表5.4.2的规定; 按平台数抽 查10%,且 不应少于3个; 用钢尺、卷 尺检查. | 5.5.3 梯子平台制作的质量验收应符合表5.5.3的规定。 表5.5.3梯子平台制作的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 一般项目; 梯子尺寸允许偏差应符合 本规范标准表5.4.2的规定; 按梯子数抽 查10%,且 不应少于3个; 用钢尺、卷 尺检查. 2; 一般项目; 平台尺寸允许偏差应符合 本规范标准表5.4.2的规定; 按平台数抽 查10%,且 不应少于3个; 用钢尺、卷 尺检查. |
| 6 焊 接 | 6 焊 接 |
|  | 6.1.5 从事承压设备焊接的焊工应按《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002要求取得焊工资格证；从事其他焊接工作的焊工应按相应规定取得焊工资格证。 |
| 6.2.1施焊前应按有效的焊接工艺评定编制焊接作业指导文件。 | 6.2.1承压设备焊接接头应按《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014的规定进行焊接工艺评定；结构类焊接接头宜按《钢结构焊接规范》GB/T 50661的规定进行焊接工艺评定；施焊前应按有效的焊接工艺评定编制焊接作业指导文件。 |
| 6.2.6当具备下列情况之一，且无防护措施时，不得进行焊接： 1雨雪天气； 2相对湿度大于90%； 3焊条电弧焊时，风速超过8m/s；气体保护焊时，风速超过2m/s。 | 6.2.6当具备下列情况之一，且无防护措施时，不得进行焊接： 1雨雪天气；。 2相对湿度大于90%；。 3焊条电弧焊时，风速超过8m/s； 气体保护焊时，风速超过2m/s。 4焊件温度低于-20℃。 |
| 6.2.7设计规定全焊透的一级、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行行业标准《承压设备无损检测第3部分：超声检测》JB/T 4730.3或《承压设备无损检测第2部分：射线检测》JB/T 4730.2的规定。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表6.2.7的规定。 表6.2.7 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级 焊缝质量等级; 一级; 二级. 超声波探伤; 评定等级; Ⅱ; Ⅲ. 检验等级; B级; B级. 探伤比例; 100%; 20%. 射线探伤; 评定等级; Ⅱ; Ⅲ. 检验等级; AB级; AB级. 探伤比例; 100%; 20%. 注：焊缝的探伤比例应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm ，并不应少于1条焊缝。 | 6.2.7设计规定全焊透的一级、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行行业标准《承压设备无损检测第3部分：超声检测》JB/T 4730.3NB/T47013.3或《承压设备无损检测第2部分：射线检测》JB/T 4730.2NB/T 47013.2的规定。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表 6.2.7的规定。 表6.2.7 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级 焊缝质量等级; 一级; 二级. 超声波探伤; 评定等级; Ⅱ; Ⅲ. 检验等级; B级; B级. 探伤比例; 100%; 20%. 射线探伤; 评定等级; Ⅱ; Ⅲ. 检验等级; AB级; AB级. 探伤比例; 100%; 20%. 注：焊缝的探伤比例应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm ，并不应少于1条焊缝。 |
| 6.3.1 焊接质量验收应符合表6.3.1的规定。 表6.3.1焊接质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 焊接材料的选用应符合 设计文件及国家现行有关 标准的规定。焊接材料使 用前应按其产品说明书和 焊接工艺文件的规定进行 烘焙和存放。; 全数检查; 检查质量证明书和烘焙记录. 2; 主控项目; 施焊前应按有效的焊 接工艺评定编制焊接作 业指导文件。焊件预热 应符合本规范第6.2.4条的规定。焊后热处理 应符合本规范第6.2.5条的规定; 全数检查; 检查焊接工 艺评定报告、 焊接作业指导 文件、热处理报告、施工记录. 3; 主控项目; T形接头、十字接头、角 接接头等要求熔透的对接 和角对接组合焊缝，其焊 脚尺寸不应小于t/4(图 6.2.10a、b、c),焊脚尺寸 的允许偏差为0～4mm; 资料全数检查； 同类焊缝抽查 10%,且不应少于 3条; 观察检查， 用焊缝量规抽 查测量. 4; 主控项目; 设计要求全焊透的一、 二级焊缝内部缺陷检验应 符合本规范第6.2.7条的 规定; 全数检查; 检查超声波 或射线探伤记录. 续表6.3.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 5; 主控项目; 一级焊缝不得有裂纹、 未焊满、根部收缩、咬边、 电弧擦伤、接头不良、表面 气孔、表面夹渣缺陷；二级 焊缝不得有裂纹、表面气 孔、表面夹渣缺陷; 每批同类构件 抽查10%,且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少 于1条；每条检查 1处，总抽查数不 应少于10处; 观测检查或 使用放大镜、 焊缝量规和钢 尺检查，当存 在疑义时，采 用渗透或磁粉 探伤检查. 6; 一般项目; 二级、三级焊缝外观质 量应符合本规范表6.2.11的规定; 每批同类构件 抽查10%,且不 应少于3件；被 抽查构件中，每 一类型焊缝按条 数抽查5%,且不 应少于1条；每 条检查1处，总 抽查数不应少于 10处; 观测检查或 使用放大镜、 焊缝量规和钢 尺检查. 7; 一般项目; 焊缝余高和错边允许偏 差应符合本规范表6.2.9 的规定; 每批同类构件 抽查10%,且不 应少于3件；被 抽查构件中，每 种焊缝按条数各 抽查5%,但不应 少于1条；每条 检查1处，总抽 查数不应少于10 处; 用焊缝量规 检查. | 6.3.1 焊接质量验收应符合表6.3.1的规定。 表6.3.1焊接质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 焊接材料的选用应符合 设计文件及国家现行有关 标准的规定。焊接材料使 用前应按其产品说明书和 焊接工艺文件的规定进行 烘焙和存放。; 全数检查; 检查质量证明书和烘焙记录. 2; 主控项目; 施焊前应按有效的焊 接工艺评定编制焊接作 业指导文件。焊件预热 应符合本规范标准第6.2.4条的规定。焊后热处理 应符合本规范标准第6.2.5条的规定; 全数检查; 检查焊接工 艺评定报告、 焊接作业指导 文件、热处理报告、施工记录. 3; 主控项目; T形接头、十字接头、角 接接头等要求熔透的对接 和角对接组合焊缝，其焊 脚尺寸不应小于t/4(图 6.2.10a、b、c),焊脚尺寸 的允许偏差为0～4mm; 资料全数检查； 同类焊缝抽查 10%,且不应少于 3条; 观察检查， 用焊缝量规抽 查测量. 4; 主控项目; 设计要求全焊透的一、 二级焊缝内部缺陷检验应 符合本规范标准第6.2.7条的 规定; 全数检查; 检查超声波 或射线探伤记录. 续表6.3.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 5; 主控项目; 一级焊缝不得有裂纹、 未焊满、根部收缩、咬边、 电弧擦伤、接头不良、表面 气孔、表面夹渣缺陷；二级 焊缝不得有裂纹、表面气 孔、表面夹渣缺陷; 每批同类构件 抽查10%,且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少 于1条；每条检查 1处，总抽查数不 应少于10处; 观测检查或 使用放大镜、 焊缝量规和钢 尺检查，当存 在疑义时，采 用渗透或磁粉 探伤检查. 6; 一般项目; 二级、三级焊缝外观质 量应符合本规范标准表6.2.11的规定; 每批同类构件 抽查10%,且不 应少于3件；被 抽查构件中，每 一类型焊缝按条 数抽查5%,且不应少于1条；每条检查1处，总 抽查数不应少于 10处; 观测检查或 使用放大镜、 焊缝量规和钢 尺检查. 7; 一般项目; 焊缝余高和错边允许偏 差应符合本规范标准表6.2.9 的规定; 每批同类构件 抽查10%,且不 应少于3件；被 抽查构件中，每 种焊缝按条数各 抽查5%,但不应少于1条；每条检查1处，总抽 查数不应少于10 处; 用焊缝量规 检查. |
| 7 火炬塔架及火炬筒安装 | 7 火炬塔架及火炬筒安装 |
| 7.1.2火炬塔架及火炬筒安装宜采用工厂化预制和模块化分段安装或整体安装的方法。 | 7.1.2火炬塔架及火炬筒安装宜采用工厂化预制和模块化分段安装或整体安装的方法。 |
| 7.2.1 基础交接验收应符合下列要求： 1基础表面应有清晰的中心线和标高标记； 2基础施工单位应提交基础测量记录，其记录应包括基础位置、方位测量记录和沉降观测位置、沉降观测记录； 3基础的混凝土强度应符合设计文件的规定； 4基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋。 | 7.2.1 基础交接验收应符合下列要求： 1基础表面应有清晰的中心线和标高标记； 2基础施工单位应提交基础测量记录，其记录应包括基础和地脚螺栓位置、方位测量记录和沉降观测位置、沉降观测记录； 3基础的混凝土强度应符合设计文件的规定； 4基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋。 |
| 7.3.2火炬塔架安装前，宜对塔架底部和吊点部位加固，并应准两段塔架间的相互连接尺寸，尺寸偏差应符合本规范表5.2.7的规定。 | 7.3.2火炬塔架安装前，宜对塔架底部和吊点部位加固，并应准两段塔架间的相互连接尺寸，尺寸偏差应符合本规范标准表5.2.7的规定。 |
| 7.3.10航空障碍灯的安装应符合下列要求： 1应符合设计文件或现行行业标准《航空障碍灯》MH/T 6012、《民用机场飞行区技术标准》MH 5001的规定； 2航空障碍灯应安装在塔架的最高位置，各障碍灯的安装垂直间距不宜大于45m。 | 7.3.10航空障碍灯的安装应符合下列要求： 1应符合设计文件或现行行业标准《航空障碍灯》MH/T 6012、《民用机场飞行区技术标准》MH 5001的规定；。 2航空障碍灯应安装在塔架的最高位置，各障碍灯的安装垂直间距不宜大于45m。 |
| 7.5.1梯子、平台的安装应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053的有关规定。平台板的安装应平整无翘曲，梯子的安装应端正，栏杆扶手的安装应笔直，并应无扭曲和变形。 | 7.5.1梯子、平台、栏杆的安装应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2和《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3的有关规定。平台板的安装应平整无翘曲， 梯子的安装应端正，栏杆扶手的安装应笔直，并应无扭曲和变形。 |
| 7.5.4 梯子、平台、栏杆安装的允许偏差应符合表7.5.4的规定。 表7.5.4梯子、平台、栏杆安装的允许偏差(mm) 项目; 允许偏差. 平台高度; ±15. 平台梁水平度; L/1000且不大于20. 平台支柱垂直度; h/1000且大于15. 承重平台梁侧向弯曲; L/1000且不大于10. 直梯垂直度; L/1000且不大于15. 斜梯踏步水平度; 5.0. 栏杆高度; ±5.0. 栏杆立柱间距; ±10. 注：h为平台支柱高度，L为直梯和平台梁长度。 | 7.5.4 梯子、平台、栏杆安装的允许偏差应符合表7.5.4的规定。 表7.5.4梯子、平台、栏杆安装的允许偏差(mm) 项目; 允许偏差. 平台高度; ±1510. 平台梁水平度; L/1000且不大于2010. 平台支柱垂直度; h/1000且大于155. 承重平台梁侧向弯曲; L/1000且不大于10. 直梯垂直度; L/1000且不大于15. 斜梯踏步水平度; 5.0. 栏杆高度; ±5.0. 栏杆立柱间距; ±105.0. 注：h为平台支柱高度，L为直梯和平台梁长度。 |
| 7.6.1火炬塔架高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验，应按国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001附录B的规定执行，试验结果应符合设计文件的规定。 | 7.6.1火炬塔架高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验，应按国家标准《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205—20012020附录B的规定执行，试验结果应符合设计文件的规定。 |
| 7.6.2高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧、终拧扭矩应符合设计文件的规定或国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001附录B的有关规定。 | - 7.6.2高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧、终拧扭矩应符合设计文件的规定或国家标准《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205—20012020附录B的有关规定。 |
| 7.6.3高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后，48h内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001附录B的有关规定。 | 7.6.3高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后，48h内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205—20012020附录B的有关规定。 |
| 7.6.4扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并应作标记，终拧扭矩检查应按国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001附录B的有关规定执行。 | 7.6.4扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并应作标记，终拧扭矩检查应按国家标准《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205—20012020附录B的有关规定执行。 |
| 7.7.7 安装在火炬塔架上的设备找正后，垫铁与钢结构基础间应焊接固定。 | 7.7.7安装在火炬塔架上的设备找正后，垫铁与钢结构基础间应焊接固定。 |
| 7.10.1 火炬塔架安装质量验收应符合表7.10.1的规定。 表7.10.1 火炬塔架安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 2; 主控项目; 塔架法兰安装平行度应符合本规范第7.3.6条第2款的规定，法兰顶面标高偏差应为±2.0mm; 抽查连接法兰数量的20%; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 分段火炬塔架安装的垂直度、主肢顶部标高、中心位置允许偏差应符合本规范表7.3.7的规定; 全数检查; 实测检查. 4; 主控项目; 火炬塔架安装后，整体垂直度、总高度允许偏差应符合本规范表7.3.8的规定; 全数检查; 实测检查. 5; 主控项目; 高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查应符合本规范第7.6.3条的规定；扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，终拧扭矩检查应符合本规范第7.6.4条的规定。高强度螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不宜小于2个～3个螺距; 按节点数抽查10%，且不应少于10个；每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个; 按GB 50205一2001规范附录B中规定的方法进行检查. 续表 7.10.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 6; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 7; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 8; 主控项目; 基础沉降差值、观测时间应符合本规范第7.9.1条的规定; 全数检查; 用沉降观测仪检查. | 7.10.1 火炬塔架安装质量验收应符合表7.10.1的规定。 表7.10.1 火炬塔架安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空孔洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范标准表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 2; 主控项目; 塔架法兰安装平行度应符合本规范标准第7.3.6条第2款的规定，法兰顶面标高偏差应为±2.0mm; 抽查连接法兰数量的20%; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 分段火炬塔架安装的垂直度、主肢顶部标高、中心位置允许偏差应符合本规范标准表7.3.7的规定; 全数检查; 实测检查. 4; 主控项目; 火炬塔架安装后，整体垂直度、总高度允许偏差应符合本规范标准表7.3.8的规定; 全数检查; 实测检查. 5; 主控项目; 高强度大六角头螺栓连接副终拧扭矩检查应符合本规范标准第7.6.3条的规定；扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，终拧扭矩检查应符合本规范标准第7.6.4条的规定。高强度螺栓穿入方向应一致，外露丝扣不宜小于2个～3个螺距; 按节点数抽查10%，且不应少于10个；每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个; 按GB 50205一20012020规范附录B中规定的方法进行检查. 续表 7.10.1 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 6; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范标准第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 7; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范标准第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 8; 主控项目; 基础沉降差值、观测时间应符合本规范标准第7.9.1条的规定; 全数检查; 用沉降观测仪水准仪或全站仪等检查. |
| 7.10.2 火炬筒安装质量验收应符合表7.10.2的规定。 表7.10.2 火炬筒安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 2; 主控项目; 地锚埋深、坐标位置偏差及牵索末端连接方式应符合本规范第7.4.2条的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 续表 7.10.2 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 5; 主控项目; 基础沉降差值、观测时间应符合本规范第7.9.1条的规定; 全数检查; 用沉降观测仪检查. 6; 主控项目; 火炬筒安装标高、直线度、垂直度、总高度、方位、中心线允许偏差应符合本规范第7.4.6条的规定; 全数检查; 实测检查、检查施工记录. 7; 一般项目; 筒体组对错边昼、环焊缝棱角度允许偏差应符合本规范第7.4.5条的规定; 抽查火炬筒对口数量的50%，且不应少于2个; 用直尺、卷尺检查. | 7.10.2 火炬筒安装质量验收应符合表7.10.2的规定。 表7.10.2 火炬筒安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空孔洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范标准表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 2; 主控项目; 地锚埋深、坐标位置偏差及牵索末端连接方式应符合本规范标准第7.4.2条的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范标准第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范标准第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 续表 7.10.2 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 5; 主控项目; 基础沉降差值、观测时间应符合本规范标准第7.9.1条的规定; 全数检查; 用沉降观测仪水准仪或全站仪等检查. 6; 主控项目; 火炬筒安装标高、直线度、垂直度、总高度、方位、中心线允许偏差应符合本规范标准第7.4.6条的规定; 全数检查; 实测检查、检查施工记录. 7; 一般项目; 筒体组对错边昼、环焊缝棱角度允许偏差应符合本规范标准第7.4.5条的规定; 抽查火炬筒对口数量的50%，且不应少于2个; 用直尺、卷尺检查. |
| 7.10.3 梯子、平台、栏杆安装的质量验收应符合表7.10.3的规定。 表7.10.3梯子、平台、栏杆安装的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 一般项目; 平台板的安装应平整无翘曲，梯子的安装应端正，栏杆扶手的安装应笔直，并应无扭曲和变形; 抽查平台、梯子数量的 10%; 观察检查. 2; 一般项目; 花纹板钢平台漏水孔的孔径和数量、平台板与平台梁的焊接应符合设计文件的规定; 抽查花纹钢板平台数量的10%; 观察检查. 3; 一般项目; 钢格栅平台的扁铁铺设方向、固定方式、平台开孔应符合本规范第7.5.3条的规定; 抽查钢格 栅平台数量的10%; 观察检查. 4; 一般项目; 梯子、平台、栏杆安装的允许偏差应符合本规范表7.5.4的规定; 抽查梯子、平台、栏杆数量的10%; 实测检查. | 7.10.3 梯子、平台、栏杆安装的质量验收应符合表7.10.3的规定。 表7.10.3梯子、平台、栏杆安装的质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 一般项目; 平台板的安装应平整无翘曲，梯子的安装应端正，栏杆扶手的安装应笔直，并应无扭曲和变形; 抽查平台、梯子数量的 10%; 观察检查. 2; 一般项目; 花纹板钢平台漏水孔的孔径和数量、平台板与平台梁的焊接应符合设计文件的规定; 抽查花纹钢板平台数量的10%; 观察检查. 3; 一般项目; 钢格栅平台的扁铁铺设方向、固定方式、平台开孔应符合本规范标准第7.5.3条的规定; 抽查钢格 栅平台数量的10%; 观察检查. 4; 一般项目; 梯子、平台、栏杆安装的允许偏差应符合本规范标准表7.5.4的规定; 抽查梯子、平台、栏杆数量的10%; 实测检查. |
| 8 火炬附属设备安装 | 8 火炬附属设备安装 |
| 8.1.6分子密封器、高架火炬燃烧器、地面火炬燃烧器及点火系统的安装应符合设计文件和设备随机技术文件的规定。 | 8.1.6分子密封器、高架火炬燃烧器火炬头、地面火炬燃烧器及点火系统的安装应符合设计文件和设备随机技术文件的规定。 |
| 8.6高架火炬燃烧器安装 | 8.6高架火炬燃烧器火炬头安装 |
| 8.6.1高架火炬燃烧器应能正常燃烧放空，各项性能测试指标应符合设计文件的规定。 | 8.6.1高架火炬燃烧器火炬头应能正常燃烧放空，各项性能测试指标应合设计文件的规定。 |
| 8.6.2高架火炬燃烧器的法兰连接面应无泄漏，其法兰螺栓设计有热紧要求的，应按要求热紧螺栓，螺栓热紧时应有防中毒、防灼伤的安全措施。 | 8.6.2高架火炬燃烧器火炬头的法兰连接面应无泄漏，其法兰螺栓设计有热紧要求的，应按要求热紧螺栓，螺栓热紧时应有防中毒、防灼伤的安全措施。 |
| 8.6.3高架火炬燃烧器安装允许偏差应符合表8.6.3的规定： 表8.6.3 高架火炬燃烧器安装允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 中心线; ±3.0. 垂直度; H/1000. 注：H为燃烧器高度。 | 8.6.3高架火炬燃烧器火炬头安装允许偏差应符合表8.6.3的规定： 表8.6.3 高架火炬燃烧器火炬头安装允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 中心线; ±3.0. 垂直度; H/1000. 注：H为燃烧器火炬头高度。 |
| 8.8地面火炬燃烧炉安装 | 8.8地面火炬燃烧炉室安装 |
| 8.8.1地面火炬燃烧炉耐火衬里施工应符合设计文件和现行国家标准《工业炉砌筑工程施工及验收规范》 GB 50211的有关规定。 | 8.8.1地面火炬燃烧炉室耐火衬里施工应符合设计文件和现行国家标准《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB 50211的有关规定。 |
| 8.8.2地面火炬燃烧炉安装允许偏差应符合表 8. 8. 2的规定： 表8.8.2 地面火炬燃烧炉安装允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 标高; ±5.0. 中心线; ±10. 垂直度; H/1000，且不大于50. 总高度; ±30. 注：H为燃烧炉高度 | 8.8.2地面火炬燃烧炉室安装允许偏差应符合表 8. 8. 2的规定： 表8.8.2 地面火炬燃烧炉室安装允许偏差（mm） 项 目; 允 许 偏 差. 标高; ±5.0. 中心线; ±10. 垂直度; H/1000，且不大于50. 总高度; ±30. 注：H为燃烧炉室高度 |
| 8.10.1 水封罐及分液罐安装质量验收应符合表8.10.1的规定。 表8.10.1 水封罐及分液罐安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 5; 主控项目; 设备滑动端应涂润滑脂，滑 移要求及地脚螺栓的螺母间隙应符合本规范第8.3.1条的规定; 全数检查; 观察检查. 续表 8.10.3 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 6; 主控项目; 水封罐及分液罐安装的标高、中心线、水平度、垂直度允许偏差应符合本规范表8.3.3的规定; 全数检查; 实测检查. | 8.10.1 水封罐及分液罐安装质量验收应符合表8.10.1的规定。 表8.10.1 水封罐及分液罐安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空孔洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范标准表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范标准第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范标准第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 5; 主控项目; 设备滑动端应涂润滑脂，滑 移要求及地脚螺栓的螺母间隙应符合本规范标准第8.3.1条的规定; 全数检查; 观察检查. 续表 8.10.31 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 6; 主控项目; 水封罐及分液罐安装的标高、中心线、水平度、垂直度允许偏差应符合本规范标准表8.3.3的规定; 全数检查; 实测检查. |
| 8.10.2 凝液泵安装质量验收应符合表8.10.2的规定。 表8.10.2 凝液泵安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 5; 主控项目; 凝液泵安装的标高、中心线、水平度允许偏差应符合本规范表8.4.2的规定; 全数检查; 实测检查. 6; 主控项目; 凝液泵的单体试车应符合本规范第8.4.1条的规定; 全数检查; 检查凝液泵单体试车报告. | 8.10.2 凝液泵安装质量验收应符合表8.10.2的规定。 表8.10.2 凝液泵安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂窝、空孔洞和露筋，基础和地脚螺栓位置的允许偏差应符合本规范标准表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、焊接应符合本规范标准第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌浆层高度、坡度应符合本规范标准第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检查施工记录. 5; 主控项目; 凝液泵安装的标高、中心线、水平度允许偏差应符合本规范标准表8.4.2的规定; 全数检查; 实测检查. 6; 主控项目; 凝液泵的单体试车应符合本规范标准第8.4.1条的规定; 全数检查; 检查凝液泵单体试车报告. |
| 8.10.3 分子密封器安装质量验收应符合表8.10.3的规定。 表8.10.3 分子密封器安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. # 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺 陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明 文件. 2; 主控项目; 分子密封器的法兰连接面 应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 3; 主控项目; 分子密封器安装的中心线、 垂直度允许偏差应符合本规范表8.5.2的规定; 全数检查; 实测检查. | 8.10.3 分子密封器安装质量验收应符合表8.10.3的规定。 表8.10.3 分子密封器安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. # 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺 陷; 全数检查; 观察检查、检查产品质量证明 文件. 2; 主控项目; 分子密封器的法兰连接面 应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 3; 主控项目; 分子密封器安装的中心线、 垂直度允许偏差应符合本规范标准表8.5.2的规定; 全数检查; 实测检查. |
| 8.10.4 高架火炬燃烧器安装质量验收应符合表8.10.4的规定。 表8.10.4 高架火炬燃烧器安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 高架火炬燃烧器应能正常燃烧放空，各项性能测试指标 应符合设计文件的规定; 全数检查; 检查高架火炬燃烧器调试报告. 3; 主控项目; 高架火炬燃烧器的法兰连接面应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 4; 主控项目; 高架火炬燃烧器安装的中心线、垂直度允许偏差应符合本规范表8.6.3的规定; 全数检查; 实测检查. | 8.10.4 高架火炬燃烧器火炬头安装质量验收应符合表8.10.4的规定。 表8.10.4 高架火炬燃烧器火炬头安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、数量，并记录。设备外观质量应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明 文件. 2; 主控项目; 高架火炬燃烧器火炬头应能正常燃烧放空，各项性能测试指标 应符合设计文件的规定; 全数检查; 检查高架火炬燃烧器火炬头调试报告. 3; 主控项目; 高架火炬燃烧器火炬头的法兰连 接面应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 4; 主控项目; 高架火炬燃烧器火炬头安装的中 心线、垂直度允许偏差应符合本规范标准表8.6.3的规定; 全数检查; 实测检查. |
| 8.10.5 地面火炬燃烧器安装质量验收应符合表8.10.5的规定。 表8.10.5 地面火炬燃烧器安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、 数量，并记录。设备外观质量 应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 地面火炬燃烧器应能正常 燃烧放空，各项性能测试指标 应符合设计文件的规定; 全数检查; 检查地面火炬 燃烧器调试报告. 3; 主控项目; 地面火炬燃烧器的法兰连 接面应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 4; 主控项目; 地面火炬燃烧器安装的标 高、中心线、间距、垂直度及火 炬气分配管水平度允许偏差 应符合本规范表8.7.3的规定; 全数检查; 实测检查. | 8.10.5 地面火炬燃烧器安装质量验收应符合表8.10.5的规定。 表8.10.5 地面火炬燃烧器安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、 数量，并记录。设备外观质量 应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明文件. 2; 主控项目; 地面火炬燃烧器应能正常 燃烧放空，各项性能测试指标 应符合设计文件的规定; 全数检查; 检查地面火炬 燃烧器调试报告. 3; 主控项目; 地面火炬燃烧器的法兰连 接面应无泄漏; 全数检查; 观察检查. 4; 主控项目; 地面火炬燃烧器安装的标 高、中心线、间距、垂直度及火 炬气分配管水平度允许偏差 应符合本规范标准表8.7.3的规定; 全数检查; 实测检查. |
| 8.10.6 地面火炬燃烧炉安装质量验收应符合表8.10.6的规定。 表8.10.6 地面火炬燃烧炉安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、 数量，并记录。设备外观质量 应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明 文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂 窝、空洞和露筋，基础和地脚 螺栓位置的允许偏差应符合 本规范表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实 测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、 焊接应符合本规范第7.7.3条的规定; 全数检查; 观察检查、检 查施工记录. 续表8.10.3 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌 浆层高度、坡度应符合本规范 第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检 查施工记录. 5; 主控项目; 地面火炬燃烧炉安装的标高、中心线、垂直度及总高度允许偏差应符合本规范表 8.8.2的规定; 全数检查; 实测检查. | 8.10.6 地面火炬燃烧炉室安装质量验收应符合表8.10.6的规定。 表8.10.6 地面火炬燃烧炉室安装质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 设备应有产品质量证明文 件，并按装箱单清点设备规格、 数量，并记录。设备外观质量 应无损伤、变形及锈蚀缺陷; 全数检查; 观察检查、检 查产品质量证明 文件. 2; 主控项目; 基础的外观不得有裂纹、蜂 窝、空洞和露筋，基础和地脚 螺栓位置的允许偏差应符合 本规范标准表7.2.2的规定; 全数检查; 观察检查、实 测检查. 3; 主控项目; 垫铁组设置的高度、块数、 焊接应符合本规范标准第7.7.3 条的规定; 全数检查; 观察检查、检 查施工记录. 续表8.10.36 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 4; 主控项目; 基础二次灌浆层应捣实，灌 浆层高度、坡度应符合本规范标准 第7.8.4条的规定; 全数检查; 观察检查、检 查施工记录. 5; 主控项目; 地面火炬燃烧炉室安装的标 高、中心线、垂直度及总高度 允许偏差应符合本规范标准表8.8.2的规定; 全数检查; 实测检查. |
| 9 火炬塔架及火炬筒吊装 | 9 火炬塔架及火炬筒吊装 |
| 9.2.2 吊耳应按批准的设计图制作和安装。吊耳与构件的连接应经检验合格后使用。 | 9.2.2 吊耳应按批准后的设计图制作和安装。，吊耳与构件的连接应经检验无损检测合格后使用。 |
| 10 基层处理与涂装 | 10 基层处理与涂装 |
| 10.3.1 涂料涂层质量验收应符合表10.3.1的规定。 表10.3.1涂料涂层质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 金属表面处理的质量应符合本规范第10.1.1条的规定; 每10㎡检查3处; 观察检查. 2; 主控项目; 涂层厚度小于设计厚度的 测点数不应大于10%,且测点处实测厚度不应小于设计厚度的90%; 每10㎡检测3处，每处测点不得少于3个; 采用磁性测厚仪或超声波 测厚仪检查. 3; 一般项目; 涂层表面应平整、色泽一致，无流挂、起皱、脱皮、返锈、漏涂缺陷; 全数检查; 观察检查或采用5倍～10 倍放大镜检查. 4; 一般项目; 涂层的附着力应符合设计规定，涂层与钢铁基体的附着力(划格法)不应大于2级。涂 层与钢铁基体的附着力(拉开法)不应小于5MPa; 每10m²检测3处，每处测点不得少于3个; 采用涂层附着力(划格法)或附着力(拉开法)仪器检查. 5; 一般项目; 设备及钢结构涂料涂层的针孔漏点每平方米不得多于2个; 每10m²检测3处，每处测点不得少于3个; 采用高电压火花检测仪或低电压漏涂检测仪检查. | 10.3.1 涂料涂层质量验收应符合表10.3.1的规定。 表10.3.1涂料涂层质量验收 序号; 检验项目; 检验内容; 检查数量; 检验方法. 1; 主控项目; 金属表面处理的质量应符合本规范标准第10.1.1条的规定; 每10㎡检查3处; 观察检查. 2; 主控项目; 涂层厚度小于设计厚度的 测点数不应大于10%,且测点处实测厚度不应小于设计厚度的90%; 每10㎡检测3处，每处测点不得少于3个; 采用磁性测厚仪或超声波 测厚仪检查. 3; 一般项目; 涂层表面应平整、色泽一致，无流挂、起皱、脱皮、返锈、漏涂缺陷; 全数检查; 观察检查或采用5倍～10 倍放大镜检查. 4; 一般项目; 涂层的附着力应符合设计规定，涂层与钢铁基体的附着力(划格法)不应大于2级。涂 层与钢铁基体的附着力(拉开法)不应小于5MPa; 每10m²检测3处，每处测点不得少于3个; 采用涂层附着力(划格法)或附着力(拉开法)仪器检查. 5; 一般项目; 设备及钢结构涂料涂层的针孔漏点每平方米不得多于2个; 每10m²检测3处，每处测点不得少于3个; 采用高电压火花检测仪或低电压漏涂检测仪检查. |
| 11 工程验收 | 11 工程验收 |
| 11.0.1火炬工程应按设计文件、本规范及国家现行有关标准的 规定施工完毕，且单位工程、分部工程、分项工程质量验收应全部合格。 | 11.0.1火炬工程应按设计文件、本规范标准及国家现行有关标准的 规定施工完毕，且单位工程、分部工程、分项工程质量验收应全部合格。 |
| 11.0.2火炬工程验收时，应提交下列文件和记录： 1工程竣工图及相关设计文件； 2按本规范及国家现行有关标准规定整理的施工技术资料和质量检查记录； 3单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录； 4设备、原材料、加工件及成品等质量证明文件，检验记录或性能检验报告； 5重大质量问题及其处理的有关文件和记录； 6特种设备安装告知书及特种设备安装监督检验报告等资料； 7 其他有关文件和记录。 | 11.0.2火炬工程验收时，应提交下列文件和记录： 1工程竣工图及相关设计文件； 2按本规范标准及国家现行有关标准规定整理的施工技术资料和质量检查记录； 3单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录； 4设备、原材料、加工件及成品等质量证明文件，检验记录或性能检验报告； 5重大质量问题及其处理的有关文件和记录； 6特种设备安装告知书及特种设备安装监督检验报告等资料； 7 其他有关文件和记录。 |
|  | 12 环境保护 |
|  | 12.1一般规定 12.1.1火炬工程项目施工，应建立环境保护、环境卫生管理制度，制定环境保护计划。 12.1.2施工现场应制定施工现场环境污染和公共卫生突发事件应急预案。 |
|  | 12.2防大气污染 12.2.1运输易产生扬尘的物料时，应密闭运输或采取遮盖措施。施工现场出入口处应设置冲洗车辆的设施，不得将泥沙带出现场。 12.2.2施工现场应采取覆盖、固化、绿化、洒水等措施控制扬尘。 12.2.3基层处理及涂装作业时，排出的污染物应采取净化处理措施后，再向大气排放。 12.2.4施工现场使用的机械、车辆等设备的烟气或废气排放，应符合国家环保排放标准的规定。 |
|  | 12.3防水土污染 12.3.1施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。 12.3.2施工现场存放的油料和化学溶剂等物品储存不得泄漏，并应设有专门的库房，废弃油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。 12.3.3清洗作业应符合下列规定： 1部件清洗的作业场所应采取防护措施； 2清洗废液应采用专用容器储存。 12.3.4严禁将未经处理的有毒、有害废弃物直接回填或掩埋。 |
|  | 12.4防施工噪声污染 12.4.1施工现场的强噪声源应采取降噪、防噪措施。 12.4.2夜间施工对公众造成噪声污染的作业，应在施工前向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。 12.4.3施工现场噪声监测应符合现行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》GB 12524的有关规定。噪声值不应超过现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》GB 12523 中的有关规定。 |
|  | 13 运行维护 |
|  | 13.0.1火炬设施应根据其类型及使用环境，建立全寿命期内的运行、维护管理制度。 |
|  | 13.0.2火炬设施运行与维护应遵循预防为主、防治结合的原则，针对其运行情况开展定期的检查与维护。 |
|  | 13.0.3对火炬头/燃烧器、长明灯及点火系统、电气仪表系统、辅助设施等开展定期检查，主要检查与维护内容应包括： 1火炬头/燃烧器无积碳和污垢，不得堵塞； 2 长明灯火焰的颜色、亮度和形状等无异常； 3 点火电极、火花塞干燥无积碳、无污垢； 4 电气仪表系统配线连接无短路、断路或接触不良现象； 5 支架、梯子、栏杆等辅助设施无腐蚀、变形、开裂、松动等现象。 |
|  | 13.0.4火炬设施检查与维护工作完成后，应做好相应的记录，包括时间、内容、发现的问题及处理措施等。 |
| 附录A 施工现场质量管理检查记录 | 附录A 施工现场质量管理检查记录 |
| 表A 施工现场质量管理检查记录 工程名称; 开工日期. 建设单位; 项目负责人. 总包单位; 项目负责人. 监理单位; 总监理工程师. 施工单位; 项目经理; 项目技术负责人. 序号; 检查项目; 检查结果. 1; 现场质量管理制度; □符合 □不符合. 2; 质量责任制; □符合 □不符合. 3; 主要专业操作人员上岗证; □符合 □不符合. 4; 分包方资质与对分包方的管理制度; □符合 □不符合. 5; 施工图审查; □符合 □不符合. 6; 施工组织设计、施工方案及审批; □符合 □不符合. 7; 施工技术标准; □符合 □不符合. 8; 监视及测量装置; □符合 □不符合. 9; 现场材料、设备存放与管理; □符合 □不符合. 检查结论：. 施工单位项目负责人： 年 月 日; 总承包单位质量负责人： 年 月 日; 建设单位项目负责人： （总监理工程师） 年 月 日. | 表A 施工现场质量管理检查记录 工程名称; 开工日期. 建设单位; 项目负责人. 总包设计单位; 项目负责人. 监理单位; 总监理工程师. 总承包单位; 项目负责人; 项目技术负责人. 施工单位; 项目经理负责人; 项目技术负责人. 序号; 检查项目; 检查结果. 1; 现场质量管理制度健全的质量管理体系; □符合 □不符合. 2; 质量责任制现场质量管理制度; □符合 □不符合. 3; 主要专业操作人员上岗证质量责任制; □符合 □不符合. 4; 分包方资质与对分包方的管理制度主要专业操作上岗证; □符合 □不符合. 5; 施工图审查分包方资质与对分包方的管理制度; □符合 □不符合. 6; 施工组织设计、施工方案及审批图纸会审记录; □符合 □不符合. 7; 施工技术标准施工组织设计、施工方案编制及审批; □符合 □不符合. 8; 监视及测量装置施工技术标准; □符合 □不符合. 9; 现场材料、设备存放与管理监视及测量装置; □符合 □不符合. 10; 现场材料、设备存放与管理; □符合 □不符合. 检查结论：. 施工建设/监理单位项目负责人： 年 月 日; 总承包单位质量项目负责人： 年 月 日; 建设施工单位项目负责人： （总监理工程师） 年 月 日. |
| 附录B 分项工程质量验收记录 | 附录B 分项工程质量验收记录 |
| 表B 分项工程质量验收记录 分项工程名称; 检验项目数. 施工单位; 项目经理; 项目技术负责人. 分包单位; 分包单位 负责人; 分包单位 技术负责人. 序号; 检验项目; 施工单位检验结果; 建设（监理）单位验收结论. 1; □符合 □不符合. 2; □符合 □不符合. 3; □符合 □不符合. 4; □符合 □不符合. 5; □符合 □不符合. 6; □符合 □不符合. 7; □符合 □不符合. 8; □符合 □不符合. 9; □符合 □不符合. 10; □符合 □不符合. 11; □符合 □不符合. 12; □符合 □不符合. 13; □符合 □不符合. 14; □符合 □不符合. 15; □符合 □不符合. 16; □符合 □不符合. 17; □符合 □不符合. 质量控制资料; □符合 □不符合. 施工单位质量检验员： 年 月 日; 总包单位专业工程师： 年 月 日; 建设（监理）专业工程师： 年 月 日. | 表B 分项工程质量验收记录 单位工程名称; 分部工程名称. 分项工程名称; 检验项目数. 总承包单位; 项目负责人; 项目技术负责人. 施工单位; 项目经理负责人; 项目技术负责人. 分包单位; 分包单位 负责人; 分包单位 技术负责人. 序号; 检验项目; 施工单位检验结果; 建设（监理）单位验收结论. 1; □符合 □不符合. 2; □符合 □不符合. 3; □符合 □不符合. 4; □符合 □不符合. 5; □符合 □不符合. 6; □符合 □不符合. 7; □符合 □不符合. 8; □符合 □不符合. 9; □符合 □不符合. 10; □符合 □不符合. 11; □符合 □不符合. 12; □符合 □不符合. 13; □符合 □不符合. 14; □符合 □不符合. 15; □符合 □不符合. 16; □符合 □不符合. 17; □符合 □不符合. 质量控制资料; □符合 □不符合. 施工单位质量检验员： 建设/监理单位专业工程师： 年 月 日; 总包单位专业工程师： 总承包/设计单位专业工程师： 年 月 日; 建设（监理）专业工程师： 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日. |
| 附录C 分部工程质量验收记录 | 附录C 分部工程质量验收记录 |
| 表C 分部工程质量验收记录 分部工程名称; 分项工程数量. 施工单位; 项目经理; 项目技术 负责人. 分包单位; 分包单位 负责人; 分包单位 技术负责人. 序号; 分项工程名称; 检验 项目数; 施工单位检查 评定结论; 建设（监理）单位 验收结论. 1; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 2; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 3; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 4; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 5; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 6; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 7; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 8; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 9; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 10; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 11; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 12; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 13; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 14; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 15; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 16; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 17; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 18; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 19; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 20; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 21; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 质量控制资料; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 参加验收单位; 建设单位; 监理单位; 总包单位; 施工单位. 项目负责人： 年 月 日; 总监理工程师： 年 月 日; 项目质量负责人： 年 月 日; 项目技术负责人： 年 月 日. | 表C 分部（子分部）工程质量验收记录 工程名称; 单位工程名称. 分部工程名称; 分项工程数量. 总承包单位; 项目负责人; 项目质量技术 负责人. 施工单位; 项目经理负责人; 项目质量技术 负责人. 分包单位; 分包单位 负责人; 分包单位 质量技术负责人. 序号; 分项工程名称; 检验 项目数; 施工单位检查 评定结论; 建设（监理）单位 验收结论. 1; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 2; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 3; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 4; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 5; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 6; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 7; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 8; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 9; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 10; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 11; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 12; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 13; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 14; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 15; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 16; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 17; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 18; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 19; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 20; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 21; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 质量控制资料; □符合 □不符合; □符合 □不符合. 参加验收单位; 建设单位/监理单位; 监理单位; 总包总承包/设计单位; 施工单位. 项目质量负责人： 总监理工程师： 年 月 日; 总监理工程师： 年 月 日; 项目负责人： 项目质量技术负责人： 年 月 日; 项目负责人： 项目质量技术负责人： 年 月 日. |
| 附录D 单位工程质量验收记录 | 附录D 单位工程质量验收记录 |
| 表D 单位工程质量验收记录 工程名称. 施工单位; 开工日期. 项目经理; 项目技术负责人; 竣工日期. 序号; 项目; 验收记录; 结论. 1; 分部工程; 共 分部，经检查 分部，符合标准及设计要求 分部. 2; 质量控制资料; 共 项，经检查符合要求 项. 参加验收单位; 建设单位; 监理单位; 总包单位; 施工单位. （公章） 项目负责人： 年 月 日; （公章） 总监理工程师： 年 月 日; （公章） 项目负责人： 年 月 日; （公章） 项目负责人： 年 月 日. | 表D 单位工程质量验收记录 工程名称. 单位工程名称. 总承包单位; 项目负责人; 项目质量技术负责人. 施工单位; 项目负责人; 开工日期项目质量技术负责人. 项目经理; 项目技术负责人; 竣工日期. 开工日期; 竣工日期. 序号; 项目; 验收记录; 结论. 1; 分部工程; 共 分部，经检查 分部，符合标准及设计要求 分部. 2; 质量控制资料; 共 项，经检查符合要求 项. 参加验收单位; 建设单位; 监理单位; 总包总承包/设计单位; 施工单位. （公章） 项目负责人： 年 月 日; （公章） 总监理工程师： 年 月 日; （公章） 项目负责人： 年 月 日; （公章） 项目负责人： 年 月 日. |
| 附录E 单位工程质量控制资料检查记录 | 附录E 单位工程质量控制资料检查记录 |
| 表E 单位工程质量控制资料检查记录 工程名称; 施工单位. 序号; 资料名称; 份数; 检查意见; 检查人. 1; 图纸会审、设计变更、协商记录; □符合 □不符合. 2; 材料合格证及检验试验报告; □符合 □不符合. 3; 施工记录; □符合 □不符合. 4; 施工试验记录、观测记录; □符合 □不符合. 5; 检测报告; □符合 □不符合. 6; 隐蔽工程验收记录; □符合 □不符合. 7; 试运转记录; □符合 □不符合. 8; 质量事故处理记录; □符合 □不符合. 9; 中间交接记录; □符合 □不符合. 10; 分部分项工程质量验收记录; □符合 □不符合. 11; 竣工图; □符合 □不符合. 结论：. 施工单位项目负责人： 年 月 日; 总包单位项目负责人： 年 月 日; 建设单位项目负责人 （总监理工程师）： 年 月 日. | 表E 单位（子单位）工程质量控制资料检查记录 工程名称; 施工单位. 序号; 资料名称; 份数自检结论; 检查意见; 检查人. 1; 图纸会审、设计变更、协商记录; □符合 □不符合. 2; 材料合格证及检验试验报告设计变更; □符合 □不符合. 3; 施工记录工程联络单; □符合 □不符合. 4; 施工试验记录、观测记录材料合格证及检验试验报告; □符合 □不符合. 5; 检测报告工序交接记录; □符合 □不符合. 6; 隐蔽工程验收记录施工试验记录、观测记录; □符合 □不符合. 7; 试运转记录检测报告; □符合 □不符合. 8; 质量事故处理记录隐蔽工程验收记录; □符合 □不符合. 9; 中间交接记录试运转记录; □符合 □不符合. 10; 分部分项工程质量验收记录质量事故处理记录; □符合 □不符合. 11; 竣工图中间交接记录; □符合 □不符合. 12; 竣工图; □符合 □不符合. 13; 分部分项工程质量验收记录; □符合 □不符合. 结论：. 施工建设/监理单位项目负责人： 年 月 日; 总包总承包/设计单位项目负责人： 年 月 日; 建设施工单位项目负责人： （总监理工程师）： 年 月 日. |
| 本规范用词说明 | 本规范标准用词说明 |
| 1为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 1)表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”； 2)表示严格，在正常情况下均应这样做的： 3)正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”； 4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合 ……的规定”或“应按……执行”。 | 1为便于在执行本规范标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 1)表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”； 2)表示严格，在正常情况下均应这样做的： 3)正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”； 4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合 ……的规定”或“应按……执行”。 |
| 引用标准名录 | 引用标准名录 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB 50211 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235 《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 《钢结构焊接规范》GB/T 50661 《钢结构工程施工规范》GB 50755 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 GB/T 985. 1 《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1 《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053 《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》JB/T 4730.2 《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》JB/T 4730.3 《民用机场飞行区技术标准》MH 5001 《航空障碍灯》MH/T 6012 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 《钢结构工程施工质量验收规范标准》GB 50205 《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB 50211 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235 《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB 50252 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 《钢结构焊接规范》GB/T 50661 《钢结构工程施工规范》GB 50755 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 GB/T 985. 1 《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1 《固定式钢梯及平台安全要求》GB 4053 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3 《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014 《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》JB/T 4730.2NB/T 47013.2 《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》JB/T 4730.3NB/T 47013.3 《民用机场飞行区技术标准》MH 5001 《航空障碍灯》MH/T 6012 《建筑施工场界噪声测量方法》GB 12524 《建筑施工场界噪声限值》GB 12523 |